ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

ШВЕЛЛЕРЫ СТАЛЬНЫЕ ГНУТЫЕ

НЕРАВНОПОЛОЧНЫЕ

Сортамент

Steel roll-formed unequal channels.

Dimensions

ГОСТ

8281-80

Срок действия с 01.01.81

до 01.01.96

1. Настоящий стандарт распространяется на стальные гнутые неравнополочные швеллеры, изготовляемые на профилегибочных станах из горячекатаной рулонной углеродистой обыкновенного качества, углеродистой качественной конструкционной и низколегированной стали.

Показатели технического уровня, установленные настоящим стандартом, предусмотрены для высшей и первой категорий качества.

2. По точности прокатки швеллеры изготовляют:

высокой точности - А;

повышенной точности - Б;

обычной точности - В.

Требования высокой и повышенной точности профилирования соответствуют высшей категории качества.

1,2. (Измененная редакция, Изм. № 2).

3. Поперечное сечение швеллеров должно соответствовать указанному на чертеже.

Обозначения к чертежу и табл. 1 и 2:

h - высота стенки; b - ширина большей полки; b1 - ширина меньшей полки; s - толщина швеллера; R и R1 - радиусы кривизны; I - момент инерции; i - радиус инерции; W - момент сопротивления; у0 - расстояние от центра тяжести до наружной грани большой полки; x0 - расстояние от центра тяжести до наружной грани стенки; a - угол наклона главной оси;

- отношение расчетной высоты стенки к толщине;  - отношение расчетного свеса большей полки к толщине;  - отношение расчетного свеса меньшей полки к толщине

4. Размеры швеллеров, площадь поперечного сечения, справочные значения величин для осей и масса 1 м швеллера должны соответствовать:

для швеллеров из углеродистой кипящей и полуспокойной стали с временным сопротивлением, разрыву не более 460 Н/мм2 (47 кгс/мм2) - указанным в табл. 1;

для швеллеров из углеродистой спокойной и низколегированной стали с временным сопротивлением разрыву более 460 Н/мм2 (47 кгс/мм2) - указанным в табл. 2.

5. Предельные отклонения по высоте швеллера не должны превышать указанных в табл. 3.

6. Предельные отклонения по ширине полок не должны превышать указанных в табл. 4.

7. Предельные отклонения по толщине неравнополочных швеллеров должны соответствовать предельным отклонениям толщины заготовки шириной 1000 - 2000 мм нормальной точности прокатки Б, приведенным в ГОСТ 19903-74. Допускается изготовление швеллеров из заготовки повышенной точности прокатки А.

Предельные отклонения по толщине не распространяются на места изгиба.

8. Предельные отклонения от угла 90° не должны превышать для обычной и повышенной точности:

± 1°30ў - при ширине полки до 100 мм;

± 1° - при ширине полки свыше 100 мм;

± 1° - для высокой точности.

9. Швеллеры в соответствии с заказом изготовляют длиной от 4 до 11,8 м:

мерной длины;

мерной длины с немерными отрезками в количестве не более 7 % массы партии;

кратной мерной длины;

кратной мерной длины с немерными отрезками в количестве не более 7 % массы партии;

немерной длины.

Немерными отрезками считают швеллеры длиной не менее 3 м.

По требованию потребителя швеллеры изготовляют ограниченной длины в пределах немерной.

10. Предельные отклонения по длине швеллеров мерной к кратной мерной длины не должны превышать:

+40 мм - для швеллеров длиной до 6 м;

+30 мм для профилей длиной до 6 м и

Для профилей высокой точности профилирования предельные отклонения не должны превышать:

+30 мм для профилей длиной до 6 мм и

+5 мм на каждый метр для швеллеров длиной свыше 6 м.

9, 10. (Измененная редакция, Изм. № 1).

11. Скручивание швеллеров вокруг продольной оси обычной и повышенной точности прокатки не должно превышать произведения 1° на длину швеллера в метрах, но не более 10°, высокой точности - произведения 0,5° на длину швеллера в метрах.

Таблица 1

| h | b | B1 | s | R, не |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Площадь | Справочные значения величин для осей | x0, | y0, |
| Масса |
| более | n | n1 | n2 | поперечного | x - x | у - у | x0 – x0 | у0 – у0 | см | см | tga | 1 м, |
| мм |
| сечения F, см2 | Ix, см4 | Wx, см3 | ix, см | Iу, см4 | Wу, см3 | iу, см | Ix0, см4 | Wx0, см3 | ix0, см | Iу0, см4 | Wу0, см3 | iу0, см |
| кг |

32

22

32*

40*

50

12

20

15

20

3

2

3

4

5

3

5

6

5,3

11,0

5,3

3,0

4,63

13,5

7,3

10,0

1,3

7,5

2,3

2,5

1,63

1,53

2,26

3,49

2,07

2,45

2,99

4,53

1,11

1,34

1,44

2,17

1,13

1,27

1,15

1,14

0,58

1,30

3,18

7,54

0,38

0,58

1,16

2,30

0,60

0,92

1,18

1,47

2,20

2,70

1,46

2,68

1,23

1,27

0,87

1,39

1,16

1,33

0,80

0,88

0,45

1,05

4,71

9,39

0,37

0,63

1,70

2,78

0,53

0,83

1,44

1,64

0,65

0,97

1,26

1,72

1,33

1,36

1,12

1,12

0,283

0,420

0,944

0,620

1,28

1,20

1,78

| 2,74 |
| --- |
| 35 | 35 | 26 | 2,5 | 4 | 8,8 | 15,4 | 7,8 | 2,16 | 4,20 | 2,19 | 1,39 | 2,24 | 0,95 | 1,02 | 4,43 | 1,99 | 1,43 | 2,02 | 1,02 | 0,97 | 1,14 | 1,58 | 0,319 | 1,70 |
| 37 | 60 | 32 | 3 | 5 | 7,0 | 17,3 | 8,0 | 3,52 | 7,61 | 3,38 | 1,47 | 10,72 | 2,68 | 1,74 | 5,15 | 2,03 | 1,21 | 13,18 | 3,20 | 1,93 | 2,01 | 1,44 | 0,669 | 2,77 |
| 40 |

32*

40*

50*

20

20

32

2

2

3

3

3

5

15,0

15,0

8,0

13,5

17,5

14,0

7,5

7,5

8,0

1,69

1,85

3,31

4,15

4,53

8,47

1,83

1,88

3,68

1,57

1,56

1,60

1,41

2,49

6,90

0,61

0,87

2,05

0,91

1,16

1,44

4,35

5,27

10,27

1,89

1,93

3,06

1,60

1,69

1,76

1,20

1,76

5,10

0,65

0,91

1,95

0,84

0,97

1,24

0,88

1,12

1,64

1,73

1,59

1,70

0,247

0,515

0,730

1,33

1,45

| 2,60 |
| --- |
| 43 | 106 | 32 | 3 | 5 | 9,3 | 32,6 | 8,0 | 5,08 | 13,23 | 4,38 | 1,61 | 54,70 | 7,87 | 3,28 | 8,70 | 3,16 | 1,31 | 50,23 | 8,45 | 3,41 | 3,65 | 1,28 | 0,315 | 3,99 |
| 45 | 25 | 15 | 3 | 5 | 9,7 | 5,7 | 2,3 | 2,20 | 5,78 | 2,28 | 1,62 | 1,00 | 0,54 | 0,67 | 5,93 | 2,38 | 1,64 | 0,85 | 0,55 | 0,62 | 0,66 | 1,96 | 0,171 | 1,73 |

50

40

48

40*

50*

50*

50*

50

55

60

60*

92

12

15

20

15

25

25

25

30

32

32

60

2,5

3

2

3

2

3

4

2

3

4

3

4

5,0

3

5

3

5

6

3

5

6

5

14,8

11,3

20,0

11,3

19,0

11,3

7,5

20,0

11,3

7,5

11,3

13,3

13,3

17,5

14,0

21,0

14,0

10,0

25,0

17,3

12,5

28,6

2,2

2,3

7,5

2,3

9,5

5,6

3,7

12,5

8,0

5,5

17,3

2,31

3,04

2,05

3,10

2,35

3,40

4,41

2,55

3,91

5,09

5,71

7,36

9,78

7,67

9,93

9,23

12,64

5,54

10,44

15,38

19,04

25,44

2,29

3,00

2,58

3,01

3,07

4,19

5,14

3,51

5,12

6,33

8,79

1,78

1,79

1,93

1,79

1,98

1,93

1,88

2,02

1,98

1,93

2,11

3,18

5,87

2,68

6,98

4,99

7,11

9,04

6,59

11,93

15,26

40,96

1,06

1,68

0,90

1,93

1,37

1,99

2,58

1,68

2,86

3,70

6,83

1,17

1,39

1,14

1,50

1,46

1,45

1,43

1,61

1,75

1,73

2,68

8,65

12,54

8,31

13,30

10,67

14,81

18,42

12,25

19,40

24,40

20,60

2,78

3,75

2,77

3,79

3,13

4,33

5,37

3,31

4,76

5,97

5,38

1,93

2,03

2,01

2,07

2,13

2,09

2,04

2,19

2,23

2,19

1,90

1,89

3,12

2,04

3,61

3,55

4,94

6,17

4,77

7,91

9,90

45,80

0,93

1,45

0,91

1,72

1,46

2,09

2,63

1,76

2,74

3,44

7,25

0,90

1,01

1,00

1,08

1,23

1,21

1,18

1,37

1,42

1,39

2,83

1,00

1,31

1,02

1,38

1,37

1,43

1,49

1,57

1,82

1,88

3,20

1,78

1,74

2,03

1,70

1,99

1,98

1,98

2,03

2,00

1,99

2,11

0,484

0,643

0,337

0,730

0,504

0,529

0,554

0,566

0,735

0,765

0,488

1,82

2,39

1,61

2,44

1,85

2,67

3,46

2,00

3,07

3,99

4,48

60

40*

50*

60*

20

25

32

2

3

3

3

5

5

25,0

14,6

14,6

17,5

14,0

17,3

7,5

5,6

8,0

2,25

3,70

4,21

11,82

19,52

23,54

3,36

5,46

6,60

2,29

2,30

2,36

2,84

7,56

12,71

0,93

2,06

2,96

1,12

1,43

1,74

12,42

21,45

26,93

3,52

5,98

6,62

2,35

2,41

2,53

2,24

5,64

9,33

0,93

2,09

3,19

1,00

1,23

1,49

1,94

1,33

1,70

2,48

2,42

2,43

0,249

0,371

0,488

1,77

2,91

3,31

65

55

65

20

40

2,5

4

4

6

20,8

11,25

19,4

13,75

5,4

7,5

3,26

6,21

19,36

41,00

4,74

10,96

2,44

2,57

8,35

21,72

2,05

4,77

1,61

1,87

22,40

45,29

5,50

10,47

2,62

2,70

5,41

17,42

1,91

5,19

1,29

1,68

1,37

1,95

2,41

2,76

0,466

0,426

2,56

| 4,87 |
| --- |
| 67 | 65 | 35 | 3 | 5 | 17,0 | 19,0 | 9,0 | 4,66 | 32,80 | 8,27 | 2,65 | 16,51 | 3,52 | 1,88 | 36,93 | 8,36 | 2,81 | 12,38 | 3,78 | 1,63 | 1,81 | 2,73 | 0,436 | 3,66 |
| 70 | 80 | 50 | 4 | 6 | 12,5 | 17,5 | 10,0 | 7,41 | 59,26 | 14,69 | 2,83 | 39,94 | 7,22 | 2,32 | 68,26 | 12,88 | 3,04 | 30,94 | 7,39 | 2,04 | 2,47 | 2,97 | 0,563 | 5,81 |

80

50*

60*

60*

80*

80*

80

25

32

40

40

40

50

3

3

3

3

5

4

5

5

5

5

7

6

21,3

21,3

21,3

21,3

11,2

15,0

14,0

17,3

17,3

24,0

13,6

17,5

5,6

8,0

10,6

10,6

5,4

10,0

4,30

4,81

5,05

5,65

9,09

7,81

38,93

46,25

50,93

57,11

86,32

80,66

8,33

9,90

11,43

11,85

17,89

17,59

3,01

3,10

3,17

3,18

3,08

3,21

8,29

13,98

15,00

30,78

48,51

41,90

2,16

3,11

3,41

5,29

8,50

7,42

1,39

1,70

1,72

2,33

2,31

2,32

40,65

49,10

53,56

65,96

101,04

88,35

8,73

10,41

11,56

12,09

18,45

16,69

3,07

3,19

3,23

3,42

3,33

3,36

6,57

11,14

13,36

21,93

33,79

34,20

2,15

3,19

3,67

5,61

8,91

8,18

1,24

1,52

1,63

1,97

1,93

2,09

1,17

1,51

1,61

2,18

2,29

2,35

3,33

3,33

3,54

3,18

3,18

3,42

0,232

0,285

0,210

0,502

0,531

0,420

3,38

3,78

3,97

4,44

7,14

| 6,13 |
| --- |
| 90 | 80 | 50 | 4 | 6,0 | 14,5 | 14,5 | 10 | 8,21 | 105,92 | 20,65 | 3,59 | 42,76 | 7,43 | 2,28 | 112,79 | 20,83 | 3,71 | 35,89 | 8,06 | 2,09 | 2,25 | 3,87 | 0,312 | 6,44 |

100

50*

60*

80*

80

80

100*

100

180

25

32

40

50

50

60

60

35

3

3

3

4

5

4

6

8

5

5

5

6

7

6

9

12

28,0

28,0

28,0

20,0

15,2

20,0

15,0

7,5

14,0

17,3

24,0

17,5

13,6

22,5

14,2

20,0

5,6

8,0

10,6

10,0

7,6

12,5

7,5

3,13

4,90

5,41

6,25

8,61

10,59

9,80

14,26

22,82

66,88

78,51

95,92

135,25

162,48

160,76

222,55

253,37

11,65

13,65

16,17

23,86

28,64

27,80

38,43

34,53

7,69

3,81

3,92

3,96

3,92

4,05

3,95

3,33

8,83

14,97

33,03

45,27

55,10

82,82

118,19

744,81

2,23

3,23

5,49

7,74

9,51

11,58

16,81

62,10

1,34

1,66

2,30

2,29

2,28

2,91

2,88

5,71

68,50

81,14

103,65

141,75

170,59

177,33

247,47

146,33

11,99

14,07

17,15

24,54

29,72

26,66

37,04

25,31

3,74

3,87

4,07

4,06

4,01

4,25

4,17

2,53

7,21

12,34

25,30

38,77

46,99

66,26

93,28

851,85

2,21

3,26

5,59

8,80

10,17

12,89

18,28

70,50

1,21

1,51

2,01

2,12

2,11

2,60

2,56

6,11

1,04

1,36

1,99

2,15

2,20

2,85

2,97

6,01

4,26

4,25

4,17

4,33

4,33

4,22

4,21

2,66

0,160

0,201

0,330

0,261

0,265

0,408

0,440

0,463

3,85

4,25

4,91

6,76

8,31

7,70

11,20

17,91

120

45*

60

35

50

5

5

7

7

19,2

19,2

6,6

9,6

4,6

7,6

9,19

10,59

172,55

222,31

27,32

35,45

4,36

4,58

12,94

31,30

3,74

7,06

1,19

1,72

173,01

222,97

27,46

35,49

4,36

4,59

12,49

30,64

3,93

7,44

1,17

1,70

1,04

1,57

5,68

5,73

0,054

0,060

7,14

| 8,31 |
| --- |
| 130 | 108 | 50 | 4 | 6 | 27,5 | 24,5 | 10,0 | 10,93 | 280,48 | 35,79 | 5,07 | 106,37 | 13,10 | 3,12 | 309,17 | 39,00 | 5,32 | 77,68 | 13,12 | 2,67 | 2,68 | 5,16 | 0,377 | 8,58 |
| 135 | 50 | 36 | 4 | 6 | 28,75 | 10,0 | 6,5 | 8,25 | 201,95 | 28,07 | 4,95 | 14,21 | 3,59 | 1,31 | 202,71 | 28,22 | 4,96 | 73,45 | 3,76 | 1,28 | 1,04 | 6,31 | 0,065 | 6,47 |
| 140 | 70 | 30 | 4 | 6 | 30,0 | 15,0 | 5,0 | 9,01 | 235,27 | 28,66 | 5,11 | 31,88 | 5,70 | 1,88 | 242,54 | 29,78 | 5,19 | 24,61 | 5,45 | 1,68 | 1,40 | 5,79 | 0,184 | 7,07 |
| 144 | 160 | 90 | 6 | 9 | 19,0 | 24,2 | 12,5 | 22,30 | 760,60 | 89,49 | 5,84 | 486,31 | 42,80 | 4,67 | 889,39 | 82,90 | 6,32 | 357,52 | 44,80 | 4,00 | 4,64 | 5,90 | 0,565 | 17,51 |
| 160 |

50

50*

80

30

30

50

3

4

5

5

6

7

48,0

35,0

27,2

14,0

10,0

13,6

7,3

5,0

7,6

6,85

9,01

13,59

225,35

290,11

495,59

25,94

33,37

55,97

5,73

5,68

6,04

10,45

13,49

64,09

2,52

3,28

10,29

1,24

1,22

2,17

226,37

291,47

502,48

26,10

33,63

56,73

5,75

5,69

6,08

9,43

12,13

57,20

2,57

3,35

10,69

1,17

1,16

2,05

0,84

0,89

1,77

7,31

7,31

7,14

0,070

0,069

0,123

5,38

7,07

| 10,67 |
| --- |
| 200 | 50 | 30 | 4 | 6 | 45,0 | 10,0 | 5,0 | 10,61 | 510,31 | 47,52 | 6,94 | 14,15 | 3,36 | 1,16 | 511,59 | 47,75 | 6,95 | 2,88 | 3,42 | 1,10 | 0,78 | 9,26 | 0,050 | 8,33 |
| 270 |

90

90

72

80

8

6

12

9

28,75

40,0

8,75

12,5

6,5

10,8

32,18

25,06

3108,96

2522,35

220,71

182,57

9,83

10,03

182,20

157,79

25,66

22,28

2,38

2,51

3113,62

2523,50

221,28

182,57

9,84

10,03

177,53

156,65

26,85

23,03

2,35

2,50

1,90

1,92

12,91

13,18

0,040

0,020

25,26

19,67

300

80

80

40

40

4

5

6

7

70,0

55,0

17,5

13,6

7,5

5,6

16,21

20,09

1785,36

2187,50

108,46

132,83

10,50

10,43

56,72

69,51

8,26

10,18

1,87

1,86

1793,02

2197,03

169,11

133,72

10,52

10,46

49,06

59,99

8,20

10,10

1,74

1,73

1,13

1,17

13,54

13,53

0,065

0,065

12,72

15,77

Таблица 2

| h | b | B1 | s | R, не |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Площадь | Справочные значения величин для осей | x0, | y0, |
| Масса |
| более | n | n1 | n2 | поперечного | x - x | у - у | x0 – x0 | у0 – у0 | см | см | tga | 1 м, |
| мм |
| сечения F, см2 | Ix, см4 | Wx, см3 | ix, см | Iу, см4 | Wу, см3 | iу, см | Ix0, см4 | Wx0, см3 | ix0, см | Iу0, см4 | Wу0, см3 | iу0, см |
| кг |
| 32 |

22

32*

40*

50

12

20

15

20

3

2

3

4

7

5

7

10

4,0

9,0

4,0

1,0

4,0

12,5

10,0

9,0

0,7

6,5

1,6

1,25

1,58

1,50

2,21

3,35

1,92

2,36

2,84

4,12

1,03

1,28

1,36

1,96

1,10

1,26

1,13

1,11

0,56

1,26

3,09

7,09

0,37

0,57

1,14

2,21

0,60

0,92

1,18

1,45

2,06

2,61

1,37

2,37

1,18

1,23

0,82

1,24

1,14

1,32

0,79

0,84

0,43

1,01

4,55

8,83

0,37

0,61

1,66

2,67

0,52

0,82

1,43

1,62

0,67

0,99

1,29

1,79

1,32

1,36

1,11

1,10

0,3

0,431

0,924

0,608

1,24

1,18

1,74

| 2,63 |
| --- |
| 35 | 35 | 26 | 2,5 | 6 | 7,2 | 10,6 | 7,0 | 2,12 | 4,06 | 2,11 | 1,38 | 2,18 | 0,93 | 1,01 | 4,29 | 1,93 | 1,42 | 1,95 | 1,00 | 0,96 | 1,17 | 1,58 | 0,329 | 1,66 |
| 37 | 60 | 32 | 3 | 7 | 6,3 | 13,9 | 7,9 | 3,47 | 7,42 | 3,28 | 1,46 | 10,49 | 2,65 | 1,74 | 4,99 | 1,97 | 1,20 | 12,92 | 3,15 | 1,93 | 2,04 | 1,44 | 0,664 | 2,72 |
| 40 |

32*

40*

50*

20

20

32

2

2

3

5

5

7

13,0

13,0

6,9

12,5

16,5

13,3

6,5

6,5

7,3

1,66

1,83

3,26

4,00

4,38

8,25

1,76

1,81

3,58

1,55

1,55

1,59

1,38

2,45

6,75

0,60

0,86

2,02

0,91

1,16

1,44

4,21

5,13

10,04

1,85

1,88

3,01

1,59

1,68

1,75

1,17

1,70

4,95

0,64

0,90

1,90

0,84

0,97

1,23

0,90

1,14

1,67

1,72

1,38

1,69

0,273

0,527

0,737

1,30

1,43

| 2,56 |
| --- |
| 43 | 1,06 | 32 | 3 | 7 | 7,7 | 28,7 | 7,3 | 5,03 | 12,94 | 4,27 | 1,00 | 53,98 | 7,80 | 3,28 | 8,47 | 3,08 | 1,30 | 58,45 | 8,38 | 3,41 | 3,69 | 1,27 | 0,311 | 3,95 |
| 45 | 25 | 15 | 3 | 7 | 8,33 | 5,0 | 1,66 | 2,15 | 5,50 | 2,16 | 1,60 | 0,97 | 0,53 | 0,67 | 5,65 | 2,30 | 1,62 | 0,82 | 0,54 | 0,62 | 0,67 | 1,96 | 0,18 | 1,69 |
| 50 |

40

48

40*

50*

50*

50*

50

55

60

60*

92

12

15

20

15

25

25

25

30

32

32

60

2,5

3

2

3

2

3

4

2

3

4

3

6

7

5

7

5

7

10

5

7

10

7

18,8

10

18,0

10,0

18,0

10,0

5,5

18,0

10,0

5,5

10,0

12,6

12,7

16,5

13,3

21,5

13,3

9,0

24,0

16,7

11,5

27,3

1,4

1,7

6,5

1,6

9,0

5,0

2,75

11,5

7,3

4,5

16,7

2,27

2,99

2,02

3,05

2,32

3,05

4,27

2,52

3,86

4,95

5,66

7,05

9,41

7,44

9,56

9,00

12,29

14,58

10,20

15,03

18,09

25,09

2,18

2,87

2,50

2,89

2,98

4,6

4,80

3,43

4,99

5,99

8,66

1,76

1,77

1,92

1,77

1,97

1,91

1,85

2,01

1,97

1,91

2,11

3,13

5,40

2,64

6,87

4,92

6,99

8,70

6,49

11,75

14,72

40,40

1,05

1,56

0,89

1,91

1,36

1,97

2,52

1,66

2,83

3,62

6,77

1,17

1,34

1,14

1,50

1,46

1,44

1,43

1,61

1,74

1,72

2,67

8,37

12,08

8,09

12,96

10,45

14,47

17,51

12,03

19,06

23,47

20,27

2,82

3,65

2,73

3,70

3,06

4,23

5,11

3,25

4,68

5,77

5,30

1,92

2,01

2,00

2,06

2,12

2,08

2,03

2,19

2,22

2,18

1,89

1,82

2,73

1,99

3,47

3,47

4,81

5,78

4,66

7,71

9,34

45,22

0,92

1,26

0,90

1,69

1,44

2,04

2,46

1,73

2,68

3,27

7,20

0,90

0,96

0,99

1,07

1,22

1,20

1,16

1,36

1,41

1,37

2,83

1,02

1,33

1,04

1,40

1,39

1,46

1,54

1,60

1,85

1,94

3,23

1,77

1,72

2,02

1,69

1,98

1,97

1,96

2,02

1,99

1,98

2,10

0,501

0,631

0,348

0,747

0,512

0,541

0,466

0,575

0,784

0,784

0,49

1,78

2,35

1,58

2,40

1,82

2,63

3,35

1,98

3,03

3,88

4,44

60

40*

50*

60*

20

25

32

2

3

3

5

7

7

23,0

13,3

13,3

16,5

13,3

16,6

6,5

5,0

7,3

2,22

3,65

4,16

11,49

19,02

23,04

3,26

5,30

6,44

2,28

2,28

2,35

2,80

7,46

12,55

0,92

2,15

2,94

1,12

1,43

1,74

12,10

20,97

26,45

3,46

5,90

6,50

2,34

2,40

2,52

2,20

5,52

9,14

0,92

2,07

3,14

1,00

1,23

1,48

0,95

1,35

1,73

2,48

2,41

2,42

0,257

0,381

0,494

1,74

2,87

3,27

65

55

65

20

40

2,5

4

6

10

19,2

9,25

18,6

12,75

4,6

6,5

3,22

6,07

8,86

39,43

4,60

10,51

2,42

2,55

8,36

21,14

2,03

4,69

1,61

1,87

21,93

43,78

5,57

10,12

2,61

2,69

5,29

16,79

1,90

5,02

1,28

1,66

1,39

2,00

2,40

2,75

0,476

0,44

2,53

| 4,76 |
| --- |
| 67 | 65 | 35 | 3 | 7 | 16,3 | 18,3 | 8,3 | 4,61 | 32,17 | 8,09 | 2,64 | 16,33 | 3,50 | 1,88 | 36,33 | 8,23 | 2,81 | 12,17 | 3,76 | 1,62 | 1,83 | 2,73 | 0,456 | 3,62 |
| 70 | 80 | 50 | 4 | 10 | 10,5 | 16,5 | 9,0 | 7,27 | 57,45 | 14,20 | 2,81 | 39,03 | 7,12 | 2,32 | 66,50 | 12,57 | 3,12 | 29,98 | 7,19 | 2,03 | 2,52 | 2,96 | 0,673 | 5,71 |
| 80 |

50*

60*

60*

80*

80*

80

25

32

40

40

40

50

3

3

3

3

5

4

7

7

7

7

12

10

20,0

20,0

20,0

20,0

9,1

13

13,3

16,6

16,6

23,3

12,6

16,5

5,0

7,3

10,0

10,0

4,6

9,0

4,25

4,76

5,00

5,60

8,88

7,67

38,04

45,37

50,06

56,22

82,56

78,30

8,13

9,70

11,22

11,65

17,04

17,04

2,99

3,09

3,16

3,17

3,05

3,20

8,21

13,86

14,85

30,52

47,28

41,07

2,15

3,10

3,40

5,26

8,37

7,33

1,39

1,71

1,72

2,33

2,31

2,31

39,79

48,24

51,71

65,12

97,47

85,08

8,61

10,31

11,45

11,94

17,81

16,26

3,06

3,18

3,22

3,41

3,31

3,35

6,47

10,98

13,20

21,62

32,36

33,29

2,14

3,18

3,66

5,59

8,59

7,99

1,23

1,52

1,62

1,96

1,91

2,08

1,18

1,53

1,63

2,20

2,35

2,40

3,32

3,32

3,54

3,18

3,16

3,41

0,263

0,289

0,210

0,508

0,545

0,459

3,34

3,74

3,93

4,40

6,97

| 6,02 |
| --- |
| 90 | 80 | 50 | 4 | 10 | 18 | 16,5 | 9 | 8,07 | 102,95 | 20,03 | 3,57 | 40,17 | 7,03 | 2,23 | 109,74 | 20,37 | 3,69 | 33,38 | 7,55 | 2,03 | 2,29 | 3,86 | 0,312 | 6,33 |
| 100 |

50*

60*

80*

80

80

100*

100

180

25

32

40

50

50

60

60

35

3

3

3

4

5

4

6

8

7

7

7

10

12

10

14

20

26,6

26,6

26,6

18,0

13,2

18,0

10,0

5,5

13,3

16,3

23,3

16,5

12,6

21,5

13,3

19,0

5,0

7,3

10,0

9,0

6,6

11,5

6,7

1,0

4,85

5,36

6,20

8,47

10,38

9,67

14,0

22,27

65,52

77,15

94,55

131,61

156,77

157,09

215,62

235,64

11,39

13,39

15,92

23,17

27,57

27,11

37,14

31,86

3,67

3,79

3,90

3,94

3,89

4,03

3,92

3,25

8,77

14,87

32,81

44,58

53,97

81,62

115,73

723,25

2,22

3,21

5,47

7,67

9,39

11,48

16,60

61,08

1,34

1,67

2,30

2,29

2,28

2,91

2,87

5,70

67,16

79,81

102,33

138,20

165,02

173,80

240,78

133,92

11,80

13,91

17,05

24,28

28,99

26,12

36,04

23,05

3,72

3,86

4,06

4,04

3,99

4,24

4,15

2,45

7,13

12,21

25,03

37,99

45,72

64,91

90,56

824,98

2,20

3,25

5,57

8,24

10,06

12,65

17,79

69,14

1,21

1,51

2,01

2,12

2,10

2,59

2,54

6,09

1,05

1,37

2,00

2,19

2,25

2,89

3,03

6,16

4,25

4,24

4,06

4,32

4,31

4,21

4,19

2,60

0,170

0,201

0,333

0,265

0,273

0,426

0,681

0,456

3,81

4,21

4,87

6,65

8,15

7,59

10,99

17,48

120

45*

60

35

50

5

5

12

12

17,2

19,2

5,6

8,6

3,6

6,6

8,88

10,38

164,50

214,26

26,01

34,13

4,30

4,54

12,71

30,74

3,71

6,99

1,20

1,72

164,97

214,94

26,26

34,32

4,31

4,55

12,24

30,06

3,90

7,38

1,17

1,70

1,07

1,60

5,68

5,72

0,055

0,06

6,97

8,15

130

135

140

144

108

50

70

160

50

36

30

90

4

4

4

6

10

10

10

14

25,5

26,75

28,0

17,8

23,5

9,0

14,0

23,3

9,0

5,5

4,0

11,67

10,79

8,11

8,87

22,04

274,23

105,46

228,12

746,27

34,91

27,14

27,73

87,65

5,04

4,91

5,07

5,82

105,31

14,05

31,58

480,40

13,03

3,57

5,67

42,49

3,12

1,32

1,89

4,67

303,22

196,23

235,53

875,72

38,84

27,39

29,13

81,66

5,30

4,92

5,15

6,30

76,31

13,28

24,17

350,95

13,04

3,74

5,41

44,05

2,66

1,28

1,65

3,99

2,72

1,06

1,43

4,69

5,15

6,30

5,77

5,89

0,384

0,065

0,193

0,549

8,47

6,36

6,96

17,30

160

50

50*

80

30

30

50

3

4

5

7

10

12

46,67

33,0

25,2

13,3

9,0

12,2

6,7

4,0

6,6

6,80

8,87

13,38

221,96

281,00

481,27

25,53

32,29

54,26

5,71

5,63

6,00

10,42

13,38

63,36

2,51

3,27

10,23

1,24

1,23

2,18

222,99

282,39

488,28

25,75

32,65

55,34

5,73

5,64

6,04

9,38

11,99

56,35

2,57

3,34

10,63

1,17

1,16

2,05

0,85

0,90

1,80

7,31

7,30

7,13

0,069

0,869

0,128

5,34

6,9б

| 10,50 |
| --- |
| 200 | 50 | 30 | 4 | 10 | 43,0 | 9,0 | 4,0 | 10,47 | 496,18 | 46,16 | 6,88 | 14,07 | 3,35 | 1,16 | 497,48 | 46,48 | 6,89 | 12,77 | 3,42 | 1,10 | 0,80 | 9,25 | 0,05 | 8,22 |
| 270 |

90

90

72

80

8

6

20

14

26,75

38,3

7,75

11,67

5,5

10,0

31,63

24,80

3005,30

2474,28

213,20

179,05

9,75

9,89

180,14

156,78

25,51

22,21

2,39

2,51

3010,08

2475,44

214,25

179,19

9,75

9,99

75,37

55,62

26,34

22,97

2,35

2,50

1,04

1,94

12,90

13,18

0,04

0,02

24,83

19,47

30U

80

80

40

40

4

о

10

12

68,0

53,0

10,5

12,6

9,0

4,6

16,07

19,8

1753,66

2137,88

106,45

129,69

10,45

10,37

56,53

69,21

8,24

10,16

1,88

1,87

1761,42

2147,57

107,28

130,83

10,47

10,39

48,77

59,52

8,18

10,07

1,74

1,73

1,14

1,19

13,53

13,52

0,069

0,070

12,61

15,60

Примечания к табл. 1 и 2:

1. Швеллеры, обозначенные звездочкой, изготовляются по требованию потребителя.

2. Приведенные в таблицах площадь поперечного сечения и справочные значения величин вычислены по поминальным размерам. При вычислении массы 1 м швеллера плотность стали принята равной 7,85 г/см3.

3. R1 = R+2/

4. По требованию потребителя допускается изготовление швеллеров с радиусами кривизны меньше указанных в табл. 1 и 2.

Табл. 1 - 2. (Измененная редакция, Изм. № 1, 2).

Таблица 3

мм

|  | Предельные отклонения |
| --- | --- |
| Высота швеллера | Высокая точность | Повышенная точность | Обычная точность |
| До 40 включ. |
| ±1,0 | ±1,0 |
| Св. 40 до 50 включ. | ±0,5 |
| » 50 » 60 » | +0,5 | ±1,2 | ±1,5 |
| » 60 » 100 » | -1,0 | ±1,5 | ±2,0 |
| » 100 » 160 » | ±1,0 |
| » 160 » 220 » | -1,5 | ±2,0 | ±2,5 |
| » 220 |

+1,5

-2,0

Таблица 4

мм

|  | Предельные отклонения |
| --- | --- |
| Высота швеллера | Высокая точность | Повышенная точность | Обычная точность |
| До 40 включ. | ±0,5 | ±1,0 | ±1,5 |
| Св. 40 до 50 включ. |
| ±1,2 |
|  | » 50 » 60 » | +0,5 |
| » 60 » 80 » | -1,0 |
| ±2,0 |
| » 80 » 100 » | ±1,0 | ±1,5 |
|  | » 100 » 120 » |
|  | ±2,5 |
| » 120 | ±2,0 | ±2,0 | ±3,0 |
| Примечание. Предельные отклонения устанавливают по ширине большей полки. |

Табл. 3, 4. (Измененная редакция, Изм. № 1, 2).

12. Кривизна швеллеров обычной и повышенной точности не должна превышать 0,1 % длины, высокой точности - 0,05 % длины.

13. Волнистость полок не должна превышать 2 мм на 1 м.

Минимальная длина волны 500 мм.

14. Высота стенки и ширина полок контролируются в плоскости, параллельной стенке или полке на расстоянии внешнего радиуса кривизны (R+s).

15. Определение размеров поперечного сечения, а также скручивания и кривизны швеллеров обычной точности прокатки проводят на расстоянии 300 мм от торцов, повышенной точности - 200 мм и высокой - 150мм.

16. Марки стали и технические требования - по ГОСТ 11474-76.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1.	РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством черной металлургии СССР

РАЗРАБОТЧИКИ

И. М. Козлова (руководитель темы); И. С. Тришевский, д-р техн. наук, проф.; И. С. Гринь, канд. техн. наук; В. А. Ена; А. И. Ковба

2.	УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 12.03.80 № 1134

3.	ВЗАМЕН ГОСТ 8281-69

4	ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

| Обозначение НТД, на который дана ссылка | Номер пункта, подпункта, перечисления, приложения |
| --- | --- |
| ГОСТ 19903-74 | 7 |
| ГОСТ 11474—76 | 16 |

5	ПЕРЕИЗДАНИЕ с Изменениями № 1, 2, утвержденными в июле 1985 г., октябре 1987 г. (ИУС 11-85, 1-88).