ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

ДВУТАВРЫ СТАЛЬНЫЕ ГОРЯЧЕКАТАНЫЕ С ПАРАЛЛЕЛЬНЫМИ ГРАНЯМИ ПОЛОК

Сортамент 		ГОСТ 26020-83

Hot-rolled steel I-beam with parallel flange edges.

Dimensions

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 17 декабря 1983 г. № 6095 срок действия установлен

с 01.01.86

до 01.01.93

1. Настоящий стандарт распространяется на стальные горячекатаные двутавры с параллельными гранями полок высотой от 100 до 1000 мм и шириной полок от 55 до 400 мм.

2. По соотношению размеров и условиям применения двутавры подразделяются на типы:

Б — нормальные двутавры;

Ш — широкополочные двутавры;

К — колонные двутавры.

3. Поперечное сечение двутавров должно соответствовать указанному на черт. 1.

4. Размеры двутавров, площадь поперечного сечения, линейная плотность и справочные величины приведены в табл. 1.

5. Предельные отклонения по размерам и геометрической форме двутавров (черт. 1 и 2) не должны превышать величин, приведенных в табл. 2.

Обозначение к чертежу и табл. 1:

h — высота двутвара; b — ширина полки; s — толщина стенки; t —толщина полки; r — радиус сопряжения; I — момент инерции; W — момент сопротивления; S — статистический момент полусечения; i — радиус инерции.

Черт. 1

Условные обозначения:

b1 — ширина укороченного фланца;

b2 — ширина удлиненного фланца;

— перекос полки;

f ( кривизна стенки по высоте сечения.

Черт. 2

Таблица 1

| Номер профиля | мм | Площадь сечения, | Линейная плотность, |
| --- | --- | --- | --- |

Справочные величины для осей

|  | h | b | s | t | r | см2 | кг/м | Х-Х | Y-Y |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ix, см4 | Wx,см3 | Sx, см3 | tx, см | Iy, см4 | Wy,см3 | ty, см |
| Нормальные двутавры |
| 10Б1 | 100 | 55 | 4,1 | 5,7 | 7 | 10,32 | 8,1 | 171 | 34,2 | 19,7 | 4,07 | 15,9 | 5,8 | 1,24 |

12Б1

12Б2

117,6

120

64

64

3,8

4,4

5,1

| 6,3 | 7 |
| --- | --- |

11,03

13,21

8,7

10,4

257

318

43,8

53,0

24,9

30,4

4,83

4,90

22,4

27,7

7,0

8,6

1,42

1,45

14Б1

14Б2

137,4

140

73

73

3,8

4,7

5,6

| 6,9 | 7 |
| --- | --- |

13,39

16,43

10,5

12,9

435

541

63,3

77,3

35,8

44,2

5,70

5,74

36,4

44,9

10,0

12,3

1,65

1,65

16Б1

16Б2

157

160

82

82

4,0

5,0

5,9

| 7,4 | 9 |
| --- | --- |

16,18

20,09

12,7

15,8

689

869

87,8

108,7

49,5

61,9

6,53

6,58

54,4

68,3

13,3

16,6

1,83

1,84

18Б1

18Б2

177

180

91

91

4,3

5,3

6,5

| 8,0 | 9 |
| --- | --- |

19,58

23,96

15,4

18,8

1063

1317

120,1

146,3

67,7

83,2

7,37

7,41

81,9

100,8

18,0

22,2

2,04

| 2,05 |
| --- |
| 20Б1 | 200 | 100 | 5,6 | 8,5 | 12 | 28,49 | 22,4 | 1943 | 194,3 | 110,3 | 8,26 | 142,3 | 28,5 | 2,23 |
| 23Б1 | 230 | 110 | 5,6 | 9,0 | 12 | 32,91 | 25,8 | 2996 | 260,5 | 147,2 | 9,54 | 200,3 | 33,4 | 2,47 |

26Б1

26Б2

258

261

120

120

5,8

6,0

8,5

| 100 | 12 |
| --- | --- |

35,62

39,70

28,0

31,2

4024

4654

312,0

356,6

176,6

201,5

10,63

10,83

245,6

288,8

40,9

48,1

2,63

2,70

30Б1

30Б2

295

299

140

140

5,8

6,0

8,5

| 10,0 | 15 |
| --- | --- |

41,92

46,67

32,9

36,6

6328

7293

427,0

487,8

240,0

273,8

12,29

12,50

390,0

458,6

55,7

65,5

3,05

3,13

35Б1

35Б2

346

349

155

155

6,2

6,5

8,5

| 10,0 | 18 |
| --- | --- |

49,53

55,17

38,9

43,3

10060

11550

581,7

662,2

328,6

373,0

14,25

14,47

529,6

622,9

68,3

80,4

3,27

3,36

40Б1

40Б2

392

396

165

165

7,0

7,5

9,5

| 11,5 | 21 |
| --- | --- |

61,25

69,72

48,1

54,7

15750

18530

803,6

935,7

456,0

529,7

16,03

16,30

714,9

865,0

86,7

104,8

3,42

3,52

45Б1

45Б2

443

447

180

180

7,8

8,4

11,0

| 13,0 | 21 |
| --- | --- |

76,23

85,96

59,8

67,5

24940

28870

1125,8

1291,9

639,5

732,9

18,09

18,32

1073,7

1269,0

119,3

141,0

3,75

3,84

50Б1

50Б2

492

496

203

200

8,8

9,2

12,0

| 14,0 | 21 |
| --- | --- |

92,98

102,80

73,0

80,7

37160

42390

1511,0

1709,0

860,4

970,2

19,99

20,30

1606,0

1873,0

160,6

187,3

4,16

4,27

55Б1

55Б2

543

547

220

220

9,5

10,0

13,5

| 15,5 | 24 |
| --- | --- |

113,37

124,75

89,0

97,9

55680

62790

2051,0

2296,0

1165,0

1302,0

22,16

22,43

2404,0

2760,0

218,6

250,9

4,61

4,70

60Б1

60Б2

593

597

230

230

10,5

11,0

15,5

| 17,5 | 24 |
| --- | --- |

135,26

147,30

106,2

115,6

78760

87640

2655,0

2936,0

1512,0

1669,0

24,13

24,39

3154,0

3561,0

274,3

309,6

4,83

4,92

70Б1

70Б2

631

697

260

260

12,0

12,5

15,5

| 18,5 | 24 |
| --- | --- |

164,70

183,60

129,3

144,2

125930

145912

3645,0

4187

2095,0

2393,0

27,65

28,19

4556,0

5437,0

350,5

418,2

5,26

5,44

80Б1

80Б2

791

798

280

230

13,5

14,0

17,0

| 20,5 | 26 |
| --- | --- |

203,20

226,60

159,5

177,9

199500

232200

5044

5820

2917,0

3343,0

31,33

32,01

6244,0

7527,0

446,0

537,6

5,54

5,76

90Б1

90Б2

893

900

300

300

15,0

15,5

18,5

| 22,0 | 30 |
| --- | --- |

247,10

272,40

194,0

213,8

304400

349200

6817

7760

3954,0

4480,0

35,09

35,80

8365,0

9943,0

557,6

662,8

5,82

6,04

100Б1

100Б2

100Б3

100Б4

990

998

1006

1013

320

320

320

320

16,0

17,0

18,0

19,5

21,0

25,0

29,0

| 32,5 | 30 |
| --- | --- |

293,82

328,90

364,00

400,60

230,6

258,2

285,7

314,5

446000

516400

537700

655400

9011

10350

11680

12940

5234,0

5980,0

6736,0

7470,0

38,96

39,62

40,18

40,45

11520,0

13710,0

15900,0

1780,0

719,9

856,9

993,9

1114,3

6,26

6,46

6,61

| 6,67 |
| --- |
| Широкополочные двутавры |
| 20Ш1 | 193 | 150 | 6,0 | 9,0 | 13 | 38,95 | 30,6 | 2660 | 275 | 153 | 8,26 | 507 | 67,6 | 3,61 |
| 23Ш1 | 226 | 155 | 6,5 | 10,0 | 14 | 46,08 | 36,2 | 4260 | 377 | 210 | 9,62 | 622 | 80,2 | 3,67 |

26Ш1

26Ш2

251

255

180

180

7,0

7,5

10,0

| 12,0 | 16 |
| --- | --- |

54,37

62,73

42,7

49,2

6225

7429

496

583

276

325

10,70

10,88

974

1168

108,2

129,8

4,23

4,31

30Ш1

30Ш2

30Ш3

291

295

299

200

200

200

8,0

8,5

9,0

11,0

13,0

| 15,0 | 18 |
| --- | --- |

68,31

77,65

87,00

53,6

61,0

68,3

10400

12200

14040

715

827

939

398

462

526

12,34

12,53

12,70

1470

1737

2004

147,0

173,7

200,4

4,64

4,73

4,80

35O1

35Ш2

35Ш3

338

341

345

250

250

250

9,5

10,0

10,5

12,5

14,0

| 16,0 | 20 |
| --- | --- |

96,67

104,74

116,30

75,1

82,2

91,30

19790

22070

25140

1171

1295

1458

651

721

813

14,38

14,52

14,70

3260

3650

4170

261

292

334

5,84

5,90

5,99

40Ш1

40Ш2

40Ш3

388

392

396

300

300

300

9,5

11,5

12,5

14,0

16,0

| 18,0 | 22 |
| --- | --- |

122,40

141,60

157,20

96,1

11,1,1

123,4

34360

39700

44740

1771

2025

2260

976

1125

1259

16,76

16,75

16,87

6306

7209

8111

420

481

541

7,18

7,14

7,18

50Ш1

50Ш2

50Ш3

50Ш4

484

489

495

501

300

300

300

300

11,0

14,5

15,5

16,5

15,0

17,5

20,5

| 23,5 | 26 |
| --- | --- |

145,70

176,60

199,20

221,70

114,

138,7

156,4

174,1

60930

72530

84200

96150

2518

2967

3402

3838

1403

1676

1923

2173

20,45

20,26

20,56

20,82

6762

7900

9250

10600

451

526

617

707

6,81

6,69

6,81

6,92

60Ш1

60Ш2

60ШЗ

60Д14

580

587

595

603

320

320

320

320

12,0

16,0

18,0

20,0

17,0

20,5

24,5

| 28,5 | 28 |
| --- | --- |

181,10

225,30

261,80

298,34

142,1

176,9

205

234,2

107300

131800

156900

182500

3701

4490

5273

6055

2068

2544

2997

3455

24,35

24,19

24,48

24,73

9302

11230

13420

15620

581

702

839

976

7,17

7,06

7,16

7,23

70Ш1

70Ш2

70ШЗ

70Ш4

70Ш5

683

691

700

708

718

320

320

320

320

320

13,5

15,0

18,0

20,5

23,0

19,0

23,0

27,5

31,5

| 36,5 | 30 |
| --- | --- |

216,40

251,70

299,80

341,60

389,7

169,9

197,6

235,4

261

305,9

172000

205500

247100

284400

330600

5936

5949

7059

8033

9210

2843

3360

4017

4598

5298

28,19

28,58

28,72

28,85

29,13

10400

12590

15070

17270

20020

650

787

942

l079

1251

6,93

7,07

7,09

7,11

7,17

Колонные двутавры

20K1

20K2

195

198

200

200

6,5

7,0

10,0

| 11,5 | 13 |
| --- | --- |

52,82

59,70

41,5

46,9

3820

4422

392

447

216

247

8,50

8,61

1334

1534

133

153

5,03

5,07

23K1

23K2

227

230

240

240

7,0

8,0

10,5

| 12,0 | 14 |
| --- | --- |

66,51

75,77

52,2

59,5

6589

7601

580

661

318

365

9,95

10,02

2421

2766

202

231

6,03

6,04

26K1

26K2

26K3

255

258

262

260

260

260

8,0

9,0

10,0

12,0

13,5

| 15,5 | 16 |
| --- | --- |

83,08

93,19

105,90

65,2

73,2

83,1

10300

11700

13560

809

907

1035

445

501

576

11,14

11,21

11,32

3517

3957

4544

271

304

349

6,51

6,52

6,55

30K1

30K2

30К3

296

300

304

300

300

300

9,0

10,0

11,5

13,5

15,5

| 17,5 | 18 |
| --- | --- |

108,00

122,70

138,72

84,8

96,3

108,9

18110

20930

23910

1223

1395

1573

672

771

874

12,95

13,06

13,12

6079

6980

7881

405

465

525

7,50

7,54

7,54

35К1

35К2

3SK3

343

348

353

350

350

350

10,0

11,0

13,0

15,0

17,5

| 20,0 | 20 |
| --- | --- |

139,70

160,40

184,10

109,7

125,9

144,5

31610

37090

42970

1843

2132

2435

1010

1173

1351

15,04

15,21

15,28

10720

12510

14330

613

715

817

8,76

8,83

8,81

40К1

40К2

40K3

40К4

40К5

393

400

409

419

431

400

400

400

400

400

11,0

13,0

16,0

19,0

23,0

16,5

20,0

24,5

29,5

| 35,5 | 22 |
| --- | --- |

175,80

210,96

257,30

308,60

371,00

138,0

165,6

202,3

242,2

291,2

52400

64140

80040

98340

121570

2664

3207

3914

4694

5642

1457

1767

2180

2642

3217

17,26

17,44

17,62

17,85

18,10

17610

21350

26150

31500

37910

880

1067

1307

1575

1896

10,00

10,06

10,07

10,10

10,11

Двутавры дополнительной серии (Д)

24ДБ1

27ДБ1

36ДБ1

239

269

360

115

125

145

5,5

6,0

7,2

9,3

9,5

12,3

15

15

18

35,45

40,68

62,60

27,8

31,9

49,1

3535

5068

13800

295,8

376,8

766,4

166,6

212,7

434,1

9,99

11,16

14,84

236,8

310,5

627,6

41,2

49,7

86,6

2,58

2,76

3,17

35ДБ1

40ДБ1

45ДБ1

45ДБ2

349

399

450

450,0

127

139

152

180,0

5,8

6,2

7,4

7,6

8,5

9,0

11,0

13,3

15

15

15

18

42,78

50,58

67,05

82,8

33,6

39,7

52,6

66,0

8540

13050

21810

28840

489,4

654,2

969,2

1280

279,4

374,5

556,8

722

14,13

16,06

18,04

18,7

291,5

404,4

648,2

1300

45,9

58,2

85,0

144

2,61

2,83

3,10

3,96

30ДШ1

40ДШ1

50ДШ1

300,6

397,6

496,2

201,9

302,0

303,8

9,4

11,5

14,2

16,0

18,7

21,0

18

22

26

92,6

169,0

198,0

72,7

124,0

155,0

15090

46330

86010

1000

2330

3470

563

1290

1950

12,8

17,1

20,8

2200

8590

9830

218

569

647

4,87

7,36

7,05

Примечания:

1. Площадь поперечного сечения, справочные величины и линейная плотность вычислены по номинальным размерам. Плотность стали принята равной 7,85х103 кг/м

2. Радиус сопряжения, указанный на черт. 1, приведен для построения калибра валков.

Таблица 2

| Параметр двутавра | Интервал значений параметров | предельные отклонения |
| --- | --- | --- |
| Высота h |

h120

120<h<380

380h<580

h580

±2,0

±3,0

±4,0

±5,0

Ширина полки b

h120

h>120

±2,0

(3,0

Толщина стенки s

s4,4

4,4<s6,5

6,5<s<16,0

16,0s<23,0

23,0s

(0,5

±0,7

±l,0

±1,5

±2,0

Толщина полки t

t6,3

6,3<t<16,0

16,0t<25,0

25,0t<40,0

±1,0

±1,5

±2,0

±2,5

Перекос полки

h120

120<h290

h>290

1,0

0,015b3,0

0,015b4,0

Смещение полки, относительно стенки,

h120

120<h<190

190h290

h>290 b<220

b220

1,5

2,5

3,0

3,0

4,5

Кривизна стенки по высоте сечения f

h120

120<h<380

380h680

h>680

1,0

1,5

2,0

| 3,0 |
| --- |
| Кривизна профиля в вертикальной и горизонтальной плоскостях | — |

0,002 l

| Линейная плотность | ( | ±4,0% |
| --- | --- | --- |

Примечание. По согласованию изготовителя с потребителем кривизна профиля в вертикальной и горизонтальной плоскостях не должна превышать 0,001 l для h  310 мм.

6. Двутавры в соответствии с заказом изготовляют длиной от 6 до 24 м:

мерной длины;

мерной длины с отрезком;

кратной мерной длины;

кратной мерной длины с отрезком;

немерной длины.

6.1. Отрезком считаются двутавры длиной не менее:

3 м — для профилеразмеров с линейной плотностью до 20 кг/м;

4 м — для профилеразмеров с линейной плотностью свыше 20 кг/м.

6.2. Для двутавров мерной длины с отрезком и кратной мерной длины с отрезком допускаются отрезки в объеме:

до 5 % от массы партии — для профилеразмеров с линейной плотностью до 20 кг/м;

до 8% от массы партии—для профилеразмеров с линейной плотностью свыше 20 до 50 кг/м;

до 12% от массы партии—для профилеразмеров с линейной плотностью свыше 50 до 150 кг/м;

до 20% от массы партии—для профилеразмеров с линейной плотностью свыше 150 кг/м.

6.3. Допускается изготовление двутавров ограниченной длины в пределах немерной.

7. Предельные отклонения по длине профилей мерной и кратной мерной длины не должны превышать значений, приведенных в табл. 3.

Таблица 3

мм

| Длина профиля | Интервал значений параметров | Предельные отклонения |
| --- | --- | --- |
| До 12000 включ. | h<790 | +60 |
| До 12000 включ | h790 | +80 |
| Св. 12000 |
| +100 |

8. Косина реза не должна выводить длину двутавров за предельные отклонения по длине.

В качестве длины двутавра принимается максимальная длина условно вырезанного двутавра с торцами, перпендикулярными продольной оси.

9. Поверхность притупления углов полки должна быть выпуклой без уступов. Радиус притупления не должен превышать 0,2 t, но не более 3 мм.

10. Проверка размеров проводится на расстоянии не менее 500 мм от торца профиля.

Высота профиля измеряется по оси Y—Y.