ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

ПРОКАТ ЛИСТОВОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ

СОРТАМЕНТ

ГОСТ 19903-74

(СТ СЭВ 1969-79( СТ СЭВ 3901-82)

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ

Москва

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

ГОСТ

ПРОКАТ ЛИСТОВОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ		19903-74

Сортамент			       (СТ СЭВ 1969-79(

Hot-rolled steel sheets. Dimensions		        СТ СЭВ 3901-82)

Взамен

ГОСТ 8597-57 в части листов

шириной 500 мм и более( ГОСТ

3680-57 и ГОСТ 8075-56 в части

горячекатаных листов( ГОСТ 5681-57

Постановлением Государственного комитета Совета Министров СССР от 27 июня 1974 г. № 1573 срок введения установлен		         с 01.01.76

Проверен в 1982 г. Постановлением Госстандарта от 25.06.86 № 1786 срок действия продлен						       до 01.07.89

1. Настоящий стандарт распространяется на листовой горячекатаный прокат шириной 500 мм и более, изготовляемый в листах толщиной от 0,40 до 160 мм и рулонах толщиной от 1,2 до 12 мм.

Стандарт полностью соответствует СТ СЭВ 1969-79 и части конструкционного нелегированного проката обыкновенного качества и низколегированного толщиной от 1,00 до 2,80 мм в листах и рулонах и СТ СЭВ 3901-82 в части проката толщиной от 3,00 до 160 мм в листах.

(Измененная редакция, Изм. № 1, 2, 3, 5).

2. Размеры проката, изготовляемого в листах, должны соответствовать указанным в табл. 1, в рулонах - в табл. 2.

3. Листовой прокат подразделяется:

а) по точности прокатки при толщине до 12 мм(

повышенной точности - А,

нормальной точности - В;

б) по плоскостности:

особо высокой плоскостности - ПО,

высокой плоскостности - ПВ,

улучшенной плоскостности - ПУ(

нормальной плоскостности - ПН;

в) по характеру кромки(

с необрезной кромкой - НО,

с обрезной кромкой - О;

г) по размерам:

с указанием размеров по толщине, ширине и длине в соответствии с размерами, указанными в приложении, - форма I;

с указанием размеров по толщине в пределах, указанных в табл. 1, без указания размеров по ширине и длине - форма II;

с указанием размеров, кратных по ширине и длине, размерам, указанным в заказе, в пределах, установленных в табл. 1, - форма III(

с указанием мерных размеров, в пределах, указанных в табл. 1, с интервалами 10 мм по ширине и 50 мм по длине - форма IV. По согласованию потребителя с изготовителем интервалы по ширине и длине могут быть менее указанных.

Изготовление листового проката мерных размеров, отличающихся от размеров, указанных в приложении, производится по требованию потребителя.

(Измененная редакция, Изм. № 1, 3).

4. Предельные отклонения по толщине проката, изготовляемого в листах и рулонах, в любой точке измерения не должны превышать норм, указанных в табл. 3 и 4.

Таблица 1

| мм |
| --- |
| Толщина | Минимальная и максимальная длина листов при ширине |
| листов | 500 | 510 | 600 | 650 | 670 | 700 | 710 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1100 | 1250 | 1400 | 1420 | 1500 |
| 0,40; 0,45; 0,50; 0,55; 0,60 | 1200 |

710

1420

1200

| 2000 | 1400 | 1420 | 1420 |
| --- | --- | --- | --- |

1200

2000

1500

| 2000 | - | - | - | - | 2000 | - | - | - | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,63; 0,65; 0,70; 0,75 | 1200 |

710

1420

1200

| 2000 | 2000 | 1420 | 1420 |
| --- | --- | --- | --- |

1200

2000

1500

| 2000 | - | - | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- |

2000

| 2500 | - | 2500 | - | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,8; 0,9 | 1200 |

710

1420

1200

| 2000 | 2000 | 1420 | 1420 |
| --- | --- | --- | --- |

1200

2000

1500

| 2000 | 1500 | - | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- |

2000

| 2500 | - | 2500 | - | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,0 | - | - |

1420

| 2000 | 2000 | 1420 |
| --- | --- | --- |

1420

2000

1420

2000

1600

2000

1600

| 2500 | 1700 |
| --- | --- |

1800

| 2000 | 1900 |
| --- | --- |

1800

| 2500 | - | 2500 | - | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,2; 1,3; 1,4 | - | - |

1420

| 2000 | 2000 |
| --- | --- |

1420

2000

1420

2000

1420

2000

1600

2000

1600

2000

| 2500 | 1800 |
| --- | --- |

1800

2000

| 2500 | 2000 |
| --- | --- |

1800

2500

2000

2500

2500

| 3000 | - | - | - |
| --- | --- | --- | --- |
| 1,5; 1,6; 1,8 | - | - |

1420

2000

1420

2000

1420

2000

1420

2000

1420

6000

1500

6000

1600

6000

1800

6000

1500

6000

2000

6000

1500

6000

2000

6000

2000

6000

2000

6000

2000

6000

2000

| 6000 |
| --- |
| 2,0; 2,2 | - | - |

1420

2000

1420

2000

1420

2000

1420

6000

1420

6000

1500

6000

1600

6000

2000

6000

1800

6000

2000

6000

2000

6000

2000

6000

2000

6000

2000

6000

2000

6000

2000

| 6000 |
| --- |
| 2,5; 2,8 | - | - | 2000 | 2000 | 2000 |

2000

6000

1420

6000

1600

6000

1600

6000

2000

6000

2000

6000

2000

6000

2000

6000

2000

6000

2000

6000

2000

6000

2000

6000

2000

| 6000 |
| --- |
| 3,0; 3,2; 3,5( 3,8; 3,9 | - | - | 2000 | 2000 | 2000 |

2000

6000

1420

6000

1600

6000

1600

6000

2000

6000

2000

6000

2000

6000

2000

6000

2000

6000

2000

6000

2000

6000

2000

6000

2000

| 6000 |
| --- |
| 4,0; 4,5( 5(0( 5(6 | - | - | 2000 | 2000 | 2000 |

2000

6000

1420

6000

2000

6000

2000

6000

2000

6000

2000

6000

2000

6000

2000

6000

2000

6000

2000

6000

2000

6000

2000

6000

2000

| 6000 |
| --- |
| 6; 6,5; 7; 7,5 | - | - | - | - | - |

2000

7000

2000

7000

2000

7000

2000

7000

2000

7000

2000

7000

2000

7000

2000

7000

2000

7000

2000

7000

2000

7000

2000

7000

2000

| 7000 |
| --- |
| 8; 8,5; 9; 9,5; 10; 10,5 | - | - | - | - | - |

2000

8000

2000

8000

2000

8000

2000

8000

2000

8000

2000

8000

2000

8000

2000

8000

2000

8000

2000

8000

2000

8000

2000

8000

2000

| 12000 |
| --- |
| 11; 11,5; 12; 12,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

2000

6000

2000

6000

2000

8000

2000

8000

2000

8000

2000

12000

13; 13,5; 14; 14,5; 15; 15,5; 16; 16,5; 17; 17,5; 18; 18,5; 19; 19,5; 20; 20,5; 21; 21,5; 22; 22,5; 23; 23,5; 24; 24,5; 25; 25,5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2500

6500

2500

6500

2500

12000

2500

12000

2500

12000

3000

| 12000 |
| --- |
| 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 34; 36; 38; 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

2500

12000

2500

12000

2500

12000

3000

12000

42; 45; 48; 50; 52; 55; 58; 60; 62; 65; 68; 70; 72; 75; 78; 80; 82; 85; 87; 90; 92; 95; 100; 105; 110; 115; 120; 125; 130; 135; 140; 145; 150; 155; 160

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2500

9000

2500

9000

3000

9000

3000

9000

Продолжение таблицы 1

| мм |
| --- |
| Толщина | Минимальная и максимальная длина листов при ширине |
| листов | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | 2400 | 2500 | 2600 | 2700 | 2800 | 2900 | 3000 | 3200 | 3600 | 3800 |
| 0,40; 0,45; 0,50; 0,55; 0,60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 0,63; 0,65; 0,70; 0,75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 0,8; 0,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1,2; 1,3; 1,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1,5; 1,6; 1,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2,0; 2,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2,5; 2,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3,0; 3,2; 3,5( 3,8; 3,9 |

2000

6000

2000

6000

2000

| 6000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4,0; 4,5( 5(0( 5(6 |

2000

6000

2000

6000

2000

| 6000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6; 6,5; 7; 7,5 |

2000

7000

2000

7000

2000

7000

2000

7000

2000

| 7000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8; 8,5; 9; 9,5; 10; 10,5 |

3000

12000

3000

12000

3000

12000

3000

12000

3000

12000

3000

12000

3000

12000

3000

12000

4000

12000

4000

| 12000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11; 11,5; 12; 12,5 |

3000

12000

3000

12000

3000

12000

3000

10000

3000

10000

3000

10000

3000

10000

3000

10000

4000

10000

4000

| 10000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13; 13,5; 14; 14,5; 15; 15,5; 16; 16,5; 17; 17,5; 18; 18,5; 19; 19,5; 20; 20,5; 21; 21,5; 22; 22,5; 23; 23,5; 24; 24,5; 25; 25,5 |

3000

11000

3200

11000

3200

10000

3200

10000

3200

10000

3200

10000

3200

10000

3200

10000

3200

10000

3200

10000

3200

10000

3200

10000

3200

10000

-

-

-

-

-

26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 34; 36; 38; 40

3000

12000

3200

12000

3200

12000

3000

12000

3200

12000

3200

12000

3000

12000

3200

12000

3200

11000

3200

11000

3200

10000

3200

10000

3200

10000

3200

10000

3000

9500

3200

9500

3600

| 9500 | - |
| --- | --- |
| 42; 45; 48; 50; 52; 55; 58; 60; 62; 65; 68; 70; 72; 75; 78; 80; 82; 85; 87; 90; 92; 95; 100; 105; 110; 115; 120; 125; 130; 135; 140; 145; 150; 155; 160 |

3000

9000

3500

9000

3500

9000

3500

9000

3500

9000

3500

9000

3500

9000

3500

9000

3500

9000

3500

9000

3000

9000

3000

9000

3000

9000

3000

9000

3000

9000

3200

9000

3600

8000

3600

7000

Примечание. По требованию потребителя листовой прокат может изготовляться других размеров, отличных от указанных в табл. 1.

Таблица 2

| Ширина проката | Толщина проката, поставляемого в рулонах |
| --- | --- |
| 500 | 1,2; 1,3; 1,4; 1,5; 1,6; 1,8; 2,0; 2,2( 2,5; 2,8; 3,0; 3,2; 3,5; 3,8; 3,9; 4,0; 4,5; 5,0; 5,3; 5,5; 6,0; 6,3; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0; 10,5; 11,0; 11,5; 12,0 |
| 530 | 1,2; 1,3; 1,4; 1,5; 1,6; 1,8; 2,0; 2,2( 2,5; 2,8; 3,0; 3,2; 3,5; 3,8; 3,9; 4,0; 4,5; 5,0; 5,3; 5,5; 6,0; 6,3; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0; 10,5; 11,0; 11,5; 12,0 |
| 550 | 1,2; 1,3; 1,4; 1,5; 1,6; 1,8; 2,0; 2,2( 2,5; 2,8; 3,0; 3,2; 3,5; 3,8; 3,9; 4,0; 4,5; 5,0; 5,3; 5,5; 6,0; 6,3; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0; 10,5; 11,5; 12,0 |
| 600 | 1,2; 1,3; 1,4; 1,5; 1,6; 1,8; 2,0; 2,2( 2,5; 2,8; 3,0; 3,2; 3,5; 3,8; 3,9; 4,0; 4,5; 5,0; 5,3; 5,5; 6,0; 6,3; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0; 10,5; 11,0; 11,5; 12,0 |
| 630 | 1,2; 1,3; 1,4; 1,5; 1,6; 1,8; 2,0; 2,2( 2,5; 2,8; 3,0; 3,2; 3,5; 3,8; 3,9; 4,0; 4,5; 5,0; 5,3; 5,5; 6,0; 6,3; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0; 10,5; 11,0; 11,5; 12,0 |
| 650 | 1,5; 1,6; 1,8; 2,0; 2,2( 2,5; 2,8; 3,0; 3,2; 3,5; 3,8; 3,9; 4,0; 4,5; 5,0; 5,3; 5,5; 6,0; 6,3; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0; 10,5; 11,0; 11,5; 12,0 |
| 670 | 1,5; 1,6; 1,8; 2,0; 2,2( 2,5; 2,8; 3,0; 3,2; 3,5; 3,8; 3,9; 4,0; 4,5; 5,0; 5,3; 5,5; 6,0; 6,3; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0; 10,5; 11,0; 11,5; 12,0 |
| 700 | 1,5; 1,6; 1,8; 2,0; 2,2( 2,5; 2,8; 3,0; 3,2; 3,5; 3,8; 3,9; 4,0; 4,5; 5,0; 5,3; 5,5; 6,0; 6,3; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0; 10,5; 11,0; 11,5; 12,0 |
| (710) | 1,5; 1,6; 1,8; 2,0; 2,2( 2,5; 2,8; 3,0; 3,2; 3,5; 3,8; 3,9; 4,0; 4,5; 5,0; 5,3; 5,5; 6,0; 6,3; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0; 10,5; 11,0; 11,5; 12,0 |
| 750 | 1,5; 1,6; 1,8; 2,0; 2,2( 2,5; 2,8; 3,0; 3,2; 3,5; 3,8; 3,9; 4,0; 4,5; 5,0; 5,3; 5,5; 6,0; 6,3; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0; 10,5; 11,0; 11,5; 12,0 |
| 800 | 1,5; 1,6; 1,8; 2,0; 2,2( 2,5; 2,8; 3,0; 3,2; 3,5; 3,8; 3,9; 4,0; 4,5; 5,0; 5,3; 5,5; 6,0; 6,3; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0; 10,5; 11,0; 11,5; 12,0 |
| 850 | 1,5; 1,6; 1,8; 2,0; 2,2( 2,5; 2,8; 3,0; 3,2; 3,5; 3,8; 3,9; 4,0; 4,5; 5,0; 5,3; 5,5; 6,0; 6,3; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0; 10,5; 11,0; 11,5; 12,0 |
| 900 | 1,5; 1,6; 1,8; 2,0; 2,2( 2,5; 2,8; 3,0; 3,2; 3,5; 3,8; 3,9; 4,0; 4,5; 5,0; 5,3; 5,5; 6,0; 6,3; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0; 10,5; 11,0; 11,5; 12,0 |
| 950 | 1,5; 1,6; 1,8; 2,0; 2,2( 2,5; 2,8; 3,0; 3,2; 3,5; 3,8; 3,9; 4,0; 4,5; 5,0; 5,3; 5,5; 6,0; 6,3; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0; 10,5; 11,0; 11,5; 12,0 |
| 1000 | 1,2; 1,3; 1,4; 1,5; 1,6; 1,8; 2,0; 2,2( 2,5; 2,8; 3,0; 3,2; 3,5; 3,8; 3,9; 4,0; 4,5; 5,0; 5,3; 5,5; 6,0; 6,3; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0; 10,5; 11,0; 11,5; 12,0 |
| 1100 | 1,2; 1,3; 1,4; 1,5; 1,6; 1,8; 2,0; 2,2( 2,5; 2,8; 3,0; 3,2; 3,5; 3,8; 3,9; 4,0; 4,5; 5,0; 5,3; 5,5; 6,0; 6,3; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0; 10,5; 11,0; 11,5; 12,0 |
| 1250 | 1,2; 1,3; 1,4; 1,5; 1,6; 1,8; 2,0; 2,2( 2,5; 2,8; 3,0; 3,2; 3,5; 3,8; 3,9; 4,0; 4,5; 5,0; 5,3; 5,5; 6,0; 6,3; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0; 10,5; 11,0; 11,5; 12,0 |
| 1400 | 1,5; 1,6; 1,8; 2,0; 2,2( 2,5; 2,8; 3,0; 3,2; 3,5; 3,8; 3,9; 4,0; 4,5; 5,0; 5,3; 5,5; 6,0; 6,3; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0; 10,5; 11,0; 11,5; 12,0 |
| (1420) | 1,5; 1,6; 1,8; 2,0; 2,2( 2,5; 2,8; 3,0; 3,2; 3,5; 3,8; 3,9; 4,0; 4,5; 5,0; 5,3; 5,5; 6,0; 6,3; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0; 10,5; 11,0; 11,5; 12,0 |
| 1500 | 1,5; 1,6; 1,8; 2,0; 2,2( 2,5; 2,8; 3,0; 3,2; 3,5; 3,8; 3,9; 4,0; 4,5; 5,0; 5,3; 5,5; 6,0; 6,3; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0; 10,5; 11,0; 11,5; 12,0 |
| 1600 | 3,0; 3,2; 3,5; 3,8; 3,9; 4,0; 4,5; 5,0; 5,3; 5,5; 6,0; 6,3; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0; 10,5; 11,0; 11,5; 12,0 |
| 1700 | 3,0; 3,2; 3,5; 3,8; 3,9; 4,0; 4,5; 5,0; 5,3; 5,5; 6,0; 6,3; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0; 10,5; 11,0; 11,5; 12,0 |
| 1800 | 3,0; 3,2; 3,5; 3,8; 3,9; 4,0; 4,5; 5,0; 5,3; 5,5; 6,0; 6,3; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0; 10,5; 11,0; 11,5; 12,0 |
| 1900 | 6,0; 6,3; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0 |
| 2000 | 6,0; 6,3; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0 |
| 2100 | 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0 |
| 2200 | 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0 |

Примечание. По требованию потребителя листового проката может изготовляться в рулонах других размеров по толщине и ширине по сравнению с указанной в табл. 2.

(Измененная редакция, Изм. № 5).

Таблица 3

| мм |
| --- |
| Толщина | Предельные отклонения по толщине проката при ширине |
| проката | от 500 до 750 | св. 750 до 1000 | св. 1000 до 1500 | св. 1500 до 2000 | св. 2000 до 2300 | св. 2300 до 2700 | св. 2700 до 3000 |
| (листы и рулоны) | Повышенная точность прокатки | Нормальная точность прокатки | Повышенная точность прокатки | Нормальная точность прокатки | Повышенная точность прокатки | Нормальная точность прокатки | Повышенная точность прокатки | Нормальная точность прокатки | Повышенная точность прокатки | Нормальная точность прокатки | Повышенная точность прокатки | Нормальная точность прокатки | Повышенная точность прокатки | Нормальная точность прокатки |
| От 0(40 до 0(50 | (0(05 | (0(07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Св. 0(50 до 0(60 | (0(06 | (0(08 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Св. 0(60 до 0(75 | (0(07 | (0(09 | (0(07 | (0(09 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Св. 0(75 до 0(90 | (0(08 | (0(10 | (0(08 | (0(10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Св. 0(90 до 1(10 | (0(09 | (0(11 | (0(09 | (0(12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Св. 1(10 до 1(20 | (0(10 | (0(12 | (0(11 | (0(13 | (0(12 | (0(15 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Св. 1(20 до 1(30 | (0(11 | (0(13 | (0(12 | (0(14 | (0(12 | (0(15 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Св. 1(30 до 1(40 | (0(11 | (0(14 | (0(12 | (0(15 | (0(12 | (0(18 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Св. 1(40 до 1(60 | (0(12 | (0(15 | (0(13 | (0(15 | (0(13 | (0(18 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Св. 1(60 до 1(80 | (0(13 | (0(15 | (0(14 | (0(17 | (0(14 | (0(18 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Св. 1(80 до 2(00 | (0(14 | (0(16 | (0(15 | (0(17 | (0(16 | (0(18 | (0(17 | (0(20 | - | - | - | - | - | - |
| Св. 2(00 до 2(20 | (0(15 | (0(17 | (0(16 | (0(18 | (0(17 | (0(19 | (0(18 | (0(20 | - | - | - | - | - | - |
| Св. 2(20 до 2(50 | (0(16 | (0(18 | (0(17 | (0(19 | (0(18 | (0(20 | (0(19 | (0(21 | - | - | - | - | - | - |
| Св. 2(50 до 3(00 | (0(17 | (0(19 | (0(18 | (0(20 | (0(19 | (0(21 | (0(20 | (0(22 | (0(23 | (0(25 | - | - | - | - |
| Св. 3(00 до 3(50 | (0(18 | (0(20 | (0(19 | (0(21 | (0(20 | (0(22 | (0(22 | (0(24 | (0(26 | (0(29 | - | - | - | - |
| Св. 3(50 до 3(90 | (0(20 | (0(22 | (0(21 | (0(23 | (0(22 | (0(24 | (0(24 | (0(26 | (0(28 | (0(31 | - | - | - | - |
| Св. 3(90 до 5(5 |

+0(10

-0(40

+0(20

-0(40

+0(15

-0(40

+0(30

-0(40

+0(10

-0(50

+0(30

-0(50

+0(20

-0(50

+0(40

-0(50

+0(25

-0(50

+0(45

| -0(50 | - | - | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Св. 5(5 до 7(5 | -0(50 |

+0(10

-0(50

+0(10

-0(60

+0(20

-0(60

+0(10

-0(60

+0(25

-0(60

+0(20

-0(60

+0(40

-0(60

+0(25

-0(60

+0(45

| -0(60 | - | - | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Св. 7(5 до 10(0 | -0(80 |

+0(10

-0(80

+0(10

-0(80

+0(20

-0(80

+0(20

-0(80

+0(30

-0(80

+0(20

-0(80

+0(35

-0(80

+0(25

-0(80

+0(45

| -0(80 | - |
| --- | --- |

+0(60

| -0(80 | - | - |
| --- | --- | --- |
| Св. 10(0 до 12(0 | -0(80 |

+0(20

-0(80

+0(10

-0(80

+0(20

-0(80

+0(20

-0(80

+0(30

-0(80

+0(30

-0(80

+0(40

-0(80

+0(35

-0(80

+0(50

| -0(80 | - |
| --- | --- |

+0(70

| -0(80 | - |
| --- | --- |

+1(00

-0(80

Примечания:

1. По требованию предприятий Министерства авиационной промышленности допускается изготовление листового проката с минусовыми допусками( равными по величине сумме предельных отклонений.

2. По согласованию изготовителя с потребителем листовой и рулонный прокат изготовляют с предельными отклонениями по толщине:

(0(14 мм - для проката толщиной св. 1,10 до 1,20 мм, шириной св. 1000 до 1500 мм нормальной точности прокатки;

(0(16 мм - для проката толщиной св. 1,30 до 1,40 мм, шириной св. 1000 до 1500 мм нормальной точности прокатки;

(0(12 мм - для проката толщиной св. 1,40 до 1,60 мм, шириной св. 750 до 1000 мм, повышенной точности прокатки;

(0(16 мм - для проката толщиной св. 1,40 до 1,60 мм, шириной св. 1000 до 1500 мм, нормальной точности прокатки;

(0(16 мм - для проката толщиной св. 1,60 до 1,80 мм, шириной св. 750 до 1000 мм, нормальной точности прокатки;

(0(17 мм - для проката толщиной св. 1,60 до 1,80 мм, шириной св. 1000 до 1500 мм, нормальной точности прокатки;

(0(15 мм - для проката толщиной св. 2,00 до 2,20 мм, шириной св. 750 до 1000 мм, повышенной точности прокатки;

(0(17 мм - для проката толщиной св. 2,00 до 2,20 мм, шириной св. 750 до 1000 мм, нормальной точности прокатки;

(0(16 мм - для проката толщиной св. 2,20 до 2,50 мм, шириной св. 750 до 1000 мм, повышенной точности прокатки;

(0(18 мм - для проката толщиной св. 2,20 до 2,50 мм, шириной св. 750 до 1000 мм, нормальной точности прокатки;

(0(17 мм - для проката толщиной св. 2,50 до 3,00 мм, шириной св. 750 до 1000 мм, повышенной точности прокатки;

(0(19 мм - для проката толщиной св. 2,50 до 3,00 мм, шириной св. 750 до 1000 мм, нормальной точности прокатки.

Таблица 4

| мм |
| --- |
| Толщина | Предельные отклонения по толщине проката при ширине |
| проката | Св. 1000 до 1200 | Св. 1200 до 1500 | Св. 1500 до 1700 | Св. 1700 до 1800 | Св. 1800 до 2000 | Св. 2000 до 2300 | Св. 2300 до 2500 | Св. 2500 до 2600 | Св. 2600 до 2800 | Св. 2800 до 3000 | Св. 3000 до 3200 | Св. 3200 до 3400 | Св. 3400 до 3600 | Св. 3600 до 3800 |
| Св. 12(0 до 25(0 |

+0,2

-0,8

+0,2

-0,8

+0,3

-0,8

+0,4

-0,8

+0,6

-0,8

+0,8

-0,8

+0,8

-0,8

+1,0

-0,8

+1,1

-0,8

+1,2

-0,8

+1,3

-0,8

+1,4

| -0,8 | - | - |
| --- | --- | --- |
| Св. 25(0 до 30(0 |

+0,2

-0,9

+0,2

-0,9

+0,3

-0,9

+0,4

-0,9

+0,6

-0,9

+0,8

-0,9

+0,9

-0,9

+1,0

-0,9

+1,1

-0,9

+1,2

-0,9

+1,3

-0,9

+1,4

-0,9

+1,5

-0,9

+1,6

-0,9

Св. 30(0 до 34(0

+0,2

-1,0

+0,3

-1,0

+0,3

-1,0

+0,4

-1,0

+0,5

-1,0

+0,8

-1,0

+0,9

-1,0

+1,0

-1,0

+1,2

-1,0

+1,3

-1,0

+1,4

-1,0

+1,5

-1,0

+1,6

-1,0

+1,7

-1,0

Св. 34(0 до 40(0

+0,3

-1,1

+0,4

-1,1

+0,5

-1,1

+0,6

-1,1

+0,7

-1,1

+0,9

-1,1

+1,0

-1,1

+1,1

-1,1

+1,3

-1,1

+1,4

-1,1

+1,5

-1,1

+1,6

-1,1

+1,7

-1,1

+1,8

-1,1

Св. 40(0 до 50(0

+0,4

-1,2

+0,5

-1,2

+0,6

-1,2

+0,7

-1,2

+0,8

-1,2

+1,0

-1,2

+1,1

-1,2

+1,2

-1,2

+1,4

-1,2

+1,5

-1,2

+1,6

-1,2

+1,7

-1,2

+1,8

-1,2

+1,9

-1,2

Св. 50(0 до 60(0

+0,6

-1,3

+0,6

-1,3

+0,7

-1,3

+0,8

-1,3

+0,9

-1,3

+1,0

-1,3

+1,1

-1,3

+1,2

-1,3

+1,4

-1,3

+1,5

-1,3

+1,6

-1,3

+1,7

-1,3

+1,8

-1,3

+1,9

| -1,3 |
| --- |
| Св. 60(0 до 70(0 | - |

+0,7

-1,6

+0,8

-1,6

+0,9

-1,6

+1,0

-1,6

+1,1

-1,6

+1,2

-1,6

+1,3

-1,6

+1,4

-1,6

+1,5

-1,6

+1,6

-1,6

+1,7

-1,6

+1,8

-1,6

+1,9

| -1,6 |
| --- |
| Св. 70(0 до 80(0 | - |

+0,7

-2,2

+0,8

-2,2

+0,9

-2,2

+1,0

-2,2

+1,1

-2,2

+1,2

-2,2

+1,3

-2,2

+1,4

-2,2

+1,5

-2,2

+1,6

-2,2

+1,7

-2,2

+1,8

-2,2

+1,9

| -2,2 |
| --- |
| Св. 80(0 до 90(0 | - |

+0,8

-2,5

+0,9

-2,5

+1,0

-2,5

+1,1

-2,5

+1,2

-2,5

+1,3

-2,5

+1,4

-2,5

+1,5

-2,5

+1,6

-2,5

+1,7

-2,5

+1,8

-2,5

+1,9

-2,5

+2,0

| -2,5 |
| --- |
| Св. 90(0 до 100(0 | - |

+0,9

-2,7

+1,0

-2,7

+1,1

-2,7

+1,2

-2,7

+1,3

-2,7

+1,4

-2,7

+1,5

-2,7

+1,6

-2,7

+1,7

-2,7

+1,8

-2,7

+1,9

-2,7

+2,0

-2,7

+2,1

| -2,7 |
| --- |
| Св. 100(0 до 115(0 | - |

+1,1

-3,1

+1,2

-3,1

+1,3

-3,1

+1,4

-3,1

+1,5

-3,1

+1,6

-3,1

+1,7

-3,1

+1,8

-3,1

+1,9

-3,1

+2,0

-3,1

+2,1

-3,1

+2,2

-3,1

+2,3

| -3,1 |
| --- |
| Св. 115(0 до 125(0 | - |

+1,4

-3,5

+1,5

-3,5

+1,6

-3,5

+1,7

-3,5

+1,8

-3,5

+1,9

-3,5

+2,0

-3,5

+2,1

-3,5

+2,2

-3,5

+2,3

-3,5

+2,4

-3,5

+2,5

-3,5

+2,6

| -3,5 |
| --- |
| Св. 125(0 до 140(0 | - |

+1,6

-3,8

+1,7

-3,8

+1,8

-3,8

+1,9

-3,8

+2,0

-3,8

+2,1

-3,8

+2,2

-3,8

+2,3

-3,8

+2,4

-3,8

+2,5

-3,8

+2,6

-3,8

+2,8

-3,8

+2,9

| -3,8 |
| --- |
| Св. 140(0 до 160(0 | - |

+1,9

-4,2

+2,0

-4,2

+2,1

-4,2

+2,2

-4,2

+2,3

-4,2

+2,4

-4,2

+2,5

-4,2

+2,6

-4,2

+2,7

-4,2

+2,8

-4,2

+2,9

-4,2

+3,0

-4,2

+3,1

-4,2

Примечание. По требованию предприятий Министерства авиационной промышленности допускается изготовление листового проката с минусовыми допусками, равными по величине сумме предельных отклонений.

5. По требованию потребителя разнотолщинность проката, изготовляемого в рулонах, в одном поперечном сечении не должна превышать половины суммы предельных отклонений по толщине.

6. Предельные отклонения по ширине проката с обрезной кромкой, изготовляемого в рулонах, не должны превышать:

+5 мм - при ширине от 500 до 1000 мм включительно;

+10 мм - при ширине св. 1000 мм.

7. Предельные отклонения по ширине проката с обрезной кромкой, изготовляемого в листах, не должны превышать норм, указанных в табл. 5.

Таблица 5

| мм |
| --- |
| Ширина проката | Толщина проката | Предельные отклонения по ширине проката |
| До 800 | До 3(9 | +6 |
| Св. 800 |
| +10 |
| До 1500 | Св. 3(9 до 16 | +10 |
| Св. 1500 |
| +15 |
|  | Св. 16 до 60 | +25 |
| Все ширины | Св. 60 до 100 | +50 |
|  | Св. 100 до 160 | +75 |

Примечание. Для листов длиной свыше 8 м при толщине до 12 мм, предельные отклонения по ширине не должны превышать 0(2 % длины.

По согласованию изготовителя с потребителем предельные отклонения по ширине проката с обрезной кромкой, изготовляемого в листах, не должны превышать:

+5 мм - при ширине до 1000 мм включительно;

+10 мм - при ширине стали св. 1000 мм.

(Измененная редакция, Изм. № 1, 2, 3).

8. Предельные отклонения по ширине листового проката прокатанной полистно и изготовляемой с необрезной кромкой, не должны превышать более чем на 50 мм предельных отклонений по ширине, указанных в табл. 5.

По согласованию потребителя с изготовителем допускаются другие предельные отклонения, обеспечивающие получение у потребителя листов с размерами, указанными в заказе.

(Измененная редакция, Изм.№ 1).

9. Предельные отклонения то ширине проката, прокатанного на непрерывных станах и изготовляемого с необрезной кромкой, не должны превышать:

+20 мм - при ширине до 1000 мм;

+30 мм - при ширине свыше 1000 мм.

10. Предельные отклонения по длине проката, прокатанного полистно, не должны превышать норм, указанных в табл. 6.

Таблица 6

| мм |
| --- |
| Длина проката | Толщина проката | Предельные отклонения по длине проката |
| До 1500 | До 3(9 | +10 |
| Св. 1500 |
| +15 |
| До 2000 |
| +10 |
| Св. 2000 до 6000 | Св. 3(9 до 16 | +25 |
| Св. 6000 |
| +35 |
| До 3000 |
| +15 |
| Св. 3000 до 6000 | Св. 16 до 60 | +25 |
| Св. 6000 |
| +40 |
| Все длины | Св. 60 до 100 | +50 |
|  | Св. 100 до 160 | +75 |

(Измененная редакция, Изм. № 1).

11. Предельные отклонения по длине проката, прокатанного на непрерывных станах и порезанного на листы, не должны превышать норм, указанных в табл. 7.

Таблица 7

| мм |
| --- |
| Длина проката | Толщина проката | Предельные отклонения по длине проката |
| До 1500 | До 3(9 | +15 |
| Св. 1500 |
| +20 |
| До 4000 | Св. 3(9 | +20 |
| Св. 4000 |
| +25 |

(Измененная редакция, Изм. № 3).

12. Отклонения от плоскостности на 1 м длины проката( изготовляемого в листах( не должны превышать норм, указанных в табл. 8.

Таблица 8

мм

Вид

плоскостности

Отклонение от плоскости при

| толщине проката( мм( не более |
| --- |
|  | 0(4-1(4 | 1(5-3(9 | 4(0 и более |
| Особо высокая | 8 | 8 | 5 |
| Высокая | 10 | 10 | 8 |
| Улучшенная | 15 | 12 | 10 |
| Нормальная | 20 | 15 | 12 |

Примечания:

1. Отклонения от плоскостности, приведенные в табл. 8, распространяются на листы из проката с (в ( 70 кгс/мм2, для листов из проката с (в > 70 кгс/мм2 нормы устанавливаются в стандартах на общие технические требования или в технических условиях.

2. Листовой прокат с особо высокой плоскостностью изготовляется по согласованию потребителя с изготовителем.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

13. Серповидность проката, изготовляемого в рулонах( не должна превышать 10 мм на длине 2 мм.

По согласованию изготовителя с потребителем серповидность проката( изготовляемого в листах( не должна превышать 2 мм на 1 м длины.

По согласованию потребителя с изготовителем может устанавливаться другая предельная величина серповидности.

14. Резка листов должна проводиться под прямым углом. Косина реза и серповидность не должны выводить листы за номинальные размеры по ширине и длине.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

15. При изготовлении проката в листах и рулонах с необрезной кромкой надрывы и другие дефекты (если они имеются на кромках) не должны превышать половины предельных отклонений по ширине и выводить листы за номинальный размер по ширине, указанной в заказе.

16. Прокат, изготовляемый в рулонах, не должен иметь скрученных и смятых концов. Допускаются в отдельных местах загнутые кромки под углом не более 90°.

17. Телескопичность проката, изготовляемого в рулонах, не должна превышать норм, указанных в табл. 9.

Таблица 9

| Толщина проката | Ширина проката | Телескопичность рулонов |
| --- | --- | --- |
| До 2(5 | До 800 | 50 |
|  | Св. 800 | 100 |
| Св. 2(5 | До 800 | 35 |
|  | Св. 800 | 70 |

Примечание. По согласованию изготовителя с потребителем телескопичность проката в рулонах толщиной до 2(5 мм( шириной св. 800 мм не должна превышать 70 мм.

Превышение одного внутреннего или одного наружного витка над поверхностью торца рулона не является телескопичностью.

Допускается неплотное прилегание двух наружных витков рулона.

(Измененная редакция, Изм. № 2, 3).

18. Измерение толщины проката проводят:

а) на листах - на расстоянии не менее 100 мм от торцов и не менее 40 мм от кромок;

б) на рулонах - на расстоянии не менее 40 мм от кромок и не менее 2 м от конца рулона.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

19. Ширина проката, изготовляемого в рулонах, измеряется на расстоянии не менее 2 м от конца рулона.

Концы неполной ширины по длине не должны превышать ширины рулона.

По требованию потребителя концы неполной ширины должны быть обрезаны.

20. Методы измерения отклонений формы - по ГОСТ 26877-86.

21. Прокат в рулонах может состоять не более чем из двух кусков (отдельных или соединенных сварным швом).

Отношение длин кусков в одном рулоне не должно быть менее 1:5. По согласованию потребителя с изготовителем допускаются рулоны с большим количеством кусков или сварных швов.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

22. Внутренний диаметр рулона должен быть не менее 650 мм и не более 1000 мм.

(Измененная редакция, Изм.№ 1).

23. Максимальная масса каждого рулона не должна превышать 20 т. По согласованию потребителя с изготовителем допускаются рулоны другой массы.

(Измененная редакция, Изм.№ 1).

ПРИЛОЖЕНИЕ

Справочное

ТАБЛИЦА ОПРЕДЕЛЕННЫХ СКЛАДСКИХ РАЗМЕРОВ ЛИСТОВ

| мм |
| --- |
| Толщина | Длина листового проката при ширине |
| проката | 500 | 510 | 600 | 650 | 670 | 700 | 710 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 |
| 0(40( 0(45( 0(50( 0(55( 0(60 |

1200

710

1420

1200

1420

2000

1400

1420

1420

1200

1420

2000

1500

200

-

-

-

-

0(63( 0(65( 0(70( 0(75(

1200

710

1420

1420

2000

2000

1420

1420

1200

1420

2000

1500

200

-

-

-

-

0(8( 0(9

1200

710

1420

1420

2000

2000

1420

1420

1200

1420

2000

1500

| 2000 | 1500 |
| --- | --- |

-

-

| - |
| --- |
| 1(0 | - | - |

1420

| 2000 | 2000 | 1420 | 1420 |
| --- | --- | --- | --- |

1420

2000

1500

| 2000 | 1600 | 1700 |
| --- | --- | --- |

1800

| 2000 | 1900 |
| --- | --- |
| 1(2( 1(3( 1(4 | - | - |

1420

| 2000 | 2000 |
| --- | --- |

1420

2000

1420

2000

1420

2000

1500

1600

2000

1600

2000

1800

2000

1800

| 2000 | 2000 |
| --- | --- |
| 1(5( 1(6( 1(8 | - | - |

1420

2000

1420

2000

1420

2000

1420

2000

1420

2000

2200

2500

2800

3000

3500

4000

4500

5000

5500

6000

1500

1600

2000

2200

2500

2800

3000

3500

4000

4500

5000

5500

6000

1600

2000

2200

2500

2800

3000

3500

4000

4500

5000

5500

6000

1800

2000

2200

2500

2800

3000

3500

4000

4500

5000

5500

6000

1500

1800

2000

2200

2500

2800

3000

3500

4000

4500

5000

5500

6000

2000

2200

2500

2800

3000

3500

4000

4500

5000

5500

6000

Продолжение

| мм |
| --- |
| Толщина | Длина листового проката при ширине |
| проката | 1000 | 1100 | 1250 | 1400 | 1420 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 |
| 0(40( 0(45( 0(50( 0(55( 0(60 | 2000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 0(63( 0(65( 0(70( 0(75( |

2000

| 2500 | - | 2500 | - | - | - | - | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0(8( 0(9 |

2000

| 2500 | - | 2500 | - | - | - | - | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1(0 |

1800

2000

2500

-

2500

-

-

-

-

-

-

1(2( 1(3( 1(4

1800

2000

2500

2000

2500

2800

3000

-

-

-

-

-

-

1(5( 1(6( 1(8

1500

1800

2000

2200

2500

2800

3000

3500

4000

4500

5000

5500

6000

2000

2200

2500

2800

3000

3500

4000

4500

5000

5500

6000

2000

2200

2500

2800

3000

3500

4000

4500

5000

5500

6000

2000

2200

2500

2800

3000

3500

4000

4500

5000

5500

6000

2000

2200

2500

2800

3000

3500

4000

4500

5000

5500

6000

2000

2200

2500

2800

3000

3500

4000

4500

5000

5500

6000

-

-

-

Продолжение

| мм |
| --- |
| Толщина | Длина листового проката при ширине |
| проката | 500 | 510 | 600 | 650 | 670 | 700 | 710 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 |
| 2(0( 2(2 | - | - |

1420

2000

1420

2000

1420

2000

1420

2000

2200

2500

2800

3000

3500

4000

4500

5000

5500

6000

1420

2000

2200

2500

2800

3000

3500

4000

4500

5000

5500

6000

1500

1600

2000

2200

2500

2800

3000

3500

4000

4500

5000

5500

6000

1600

2000

2200

2500

2800

3000

3500

4000

4500

5000

5500

6000

2000

2200

2500

2800

3000

3500

4000

4500

5000

5500

6000

1800

2000

2200

2500

2800

3000

3500

4000

4500

5000

5500

6000

2000

2200

2500

2800

3000

3500

4000

4500

5000

5500

6000

2(5( 2(8

-

-

2000

2000

2000

2000

2200

2500

2800

3000

3500

4000

4500

5000

5500

6000

1420

2000

2200

2500

2800

3000

3500

4000

4500

5000

5500

6000

1600

2000

2200

2500

2800

3000

3500

4000

4500

5000

5500

6000

1600

2000

2200

2500

2800

3000

3500

4000

4500

5000

5500

6000

2000

2200

2500

2800

3000

3500

4000

4500

5000

5500

6000

2000

2200

2500

2800

3000

3500

4000

4500

5000

5500

6000

2000

2200

2500

2800

3000

3500

4000

4500

5000

5500

6000

3(0( 3(2( 3(5( 3(8( 3(9

-

-

2000

2000

2000

2000

2200

2500

2800

3000

3500

4000

4500

5000

5500

6000

1420

2000

2200

2500

2800

3000

3500

4000

4500

5000

5500

6000

1600

2000

2200

2500

2800

3000

3500

4000

4500

5000

5500

6000

1600

2000

2200

2500

2800

3000

3500

4000

4500

5000

5500

6000

2000

2200

2500

2800

3000

3500

4000

4500

5000

5500

6000

2000

2200

2500

2800

3000

3500

4000

4500

5000

5500

6000

2000

2200

2500

2800

3000

3500

4000

4500

5000

5500

6000

Продолжение

| мм |
| --- |
| Толщина | Длина листового проката при ширине |
| проката | 1000 | 1100 | 1250 | 1400 | 1420 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 |
| 2(0( 2(2( 2(5( 2(8 |

2000

2200

2500

2800

3000

3500

4000

4500

5000

5500

6000

2000

2200

2500

2800

3000

3500

4000

4500

5000

5500

6000

2000

2200

2500

2800

3000

3500

4000

4500

5000

5500

6000

2000

2200

2500

2800

3000

3500

4000

4500

5000

5500

6000

2000

2200

2500

2800

3000

3500

4000

4500

5000

5500

6000

2000

2200

2500

2800

3000

3500

4000

4500

5000

5500

6000

-

-

-

3(0( 3(2( 3(5( 3(8( 3(9

2000

2200

2500

2800

3000

3500

4000

4500

5000

5500

6000

2000

2200

2500

2800

3000

3500

4000

4500

5000

5500

6000

2000

2200

2500

2800

3000

3500

4000

4500

5000

5500

6000

2000

2200

2500

2800

3000

3500

4000

4500

5000

5500

6000

2000

2200

2500

2800

3000

3500

4000

4500

5000

5500

6000

2000

2200

2500

2800

3000

3500

4000

4500

5000

5500

6000

2000

2200

2500

2800

3000

3500

4000

4500

5000

5500

6000

2000

2200

2500

2800

3000

3500

4000

4500

5000

5500

6000

2000

2200

2500

2800

3000

3500

4000

4500

5000

5500

6000

Продолжение

| мм |
| --- |
| Толщина | Длина листового проката при ширине |
| проката | 600 | 650 | 670 | 700 | 710 | 750 | 800 | 850 | 900 | 930 | 1000 | 1100 | 1250 | 1400 |
| 4(0( 4(5( 5(0( 5(5 |

2000

2000

2000

2000

2200

2500

2800

3000

3500

4000

4500

5000

5500

6000

1420

2000

2200

2500

2800

3000

3500

4000

4500

5000

5500

6000

2000

2200

2500

2800

3000

3500

4000

4500

5000

5500

6000

2000

2200

2500

2800

3000

3500

4000

4500

5000

5500

6000

2000

2200

2500

2800

3000

3500

4000

4500

5000

5500

6000

2000

2200

2500

2800

3000

3500

4000

4500

5000

5500

6000

2000

2200

2500

2800

3000

3500

4000

4500

5000

5500

6000

2000

2200

2500

2800

3000

3500

4000

4500

5000

5500

6000

2000

2200

2500

2800

3000

3500

4000

4500

5000

5500

6000

2000

2200

2500

2800

3000

3500

4000

4500

5000

5500

6000

2000

2200

2500

2800

3000

3500

4000

4500

5000

5500

| 6000 |
| --- |
| 6( 6(5( 7( 7(5 | - | - | - |

2000

2200

2500

2800

3000

3500

4000

4500

5000

5500

6000

7000

2000

2200

2500

2800

3000

3500

4000

4500

5000

5500

6000

7000

2000

2200

2500

2800

3000

3500

4000

4500

5000

5500

6000

7000

2000

2200

2500

2800

3000

3500

4000

4500

5000

5500

6000

7000

2000

2200

2500

2800

3000

3500

4000

4500

5000

5500

6000

7000

2000

2200

2500

2800

3000

3500

4000

4500

5000

5500

6000

7000

2000

2200

2500

2800

3000

3500

4000

4500

5000

5500

6000

7000

2000

2200

2500

2800

3000

3500

4000

4500

5000

5500

6000

7000

2000

2200

2500

2800

3000

3500

4000

4500

5000

5500

6000

7000

2000

2200

2500

2800

3000

3500

4000

4500

5000

5500

6000

7000

2000

2200

2500

2800

3000

3500

4000

4500

5000

5500

6000

7000

Продолжение

| мм |
| --- |
| Толщина | Длина листового проката при ширине |
| проката | 1420 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | 2400 | 2500 |
| 4(0( 4(5( 5(0( 5(5 |

2000

2200

2500

2800

3000

3500

4000

4500

5000

5500

6000

2000

2200

2500

2800

3000

3500

4000

4500

5000

5500

6000

2000

2200

2500

2800

3000

3500

4000

4500

5000

5500

6000

2000

2200

2500

2800

3000

3500

4000

4500

5000

5500

6000

2000

2200

2500

2800

3000

3500

4000

4500

5000

5500

6000

-

-

-

-

-

-

-

6( 6(5( 7( 7(5

2000

2200

2500

2800

3000

3500

4000

4500

5000

5500

6000

7000

2000

2200

2500

2800

3000

3500

4000

4500

5000

5500

6000

7000

2000

2200

2500

2800

3000

3500

4000

4500

5000

5500

6000

7000

2000

2200

2500

2800

3000

3500

4000

4500

5000

5500

6000

7000

2000

2200

2500

2800

3000

3500

4000

4500

5000

5500

6000

7000

2000

2200

2500

2800

3000

3500

4000

4500

5000

5500

6000

7000

2000

2200

2500

2800

3000

3500

4000

4500

5000

5500

6000

7000

-

-

-

-

-

Продолжение

| мм |
| --- |
| Толщина | Длина листового проката при ширине |
| проката | 600 | 650 | 670 | 700 | 710 | 750 | 800 | 850 | 900 | 930 | 1000 | 1100 | 1250 | 1400 |
| 8( 8(5( 9( 9(5( 10( 10(5 | - | - | - |

2000

2200

2500

2800

3000

3500

4000

4500

5000

5500

6000

8000

2000

2200

2500

2800

3000

3500

4000

4500

5000

5500

6000

8000

2000

2200

2500

2800

3000

3500

4000

4500

5000

5500

6000

8000

2000

2200

2500

2800

3000

3500

4000

4500

5000

5500

6000

8000

2000

2200

2500

2800

3000

3500

4000

4500

5000

5500

6000

8000

2000

2200

2500

2800

3000

3500

4000

4500

5000

5500

6000

8000

2000

2200

2500

2800

3000

3500

4000

4500

5000

5500

6000

8000

2000

2200

2500

2800

3000

3500

4000

4500

5000

5500

6000

8000

2000

2200

2500

2800

3000

3500

4000

4500

5000

5500

6000

8000

2000

2200

2500

2800

3000

3500

4000

4500

5000

5500

6000

8000

2000

2200

2500

2800

3000

3500

4000

4500

5000

5500

6000

| 8000 |
| --- |
| 11( 11(5( 12( 12(5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

2000

2200

2500

2800

3000

3500

4000

4500

5000

5500

6000

2000

2200

2500

2800

3000

3500

4000

4500

5000

5500

6000

2000

2200

2500

2800

3000

3500

4000

4500

5000

5500

6000

8000

2000

2200

2500

2800

3000

3500

4000

4500

5000

5500

6000

8000

Продолжение

| мм |
| --- |
| Толщина | Длина листового проката при ширине |
| проката | 1420 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | 2400 | 2500 |
| 8( 8(5( 9( 9(5( 10( 10(5 |

2000

2200

2500

2800

3000

3500

4000

4500

5000

5500

6000

8000

2000

2200

2500

2800

3000

3500

4000

4500

5000

5500

6000

6500

7000

7500

8000

9000

10000

11000

12000

3000

3500

4000

4500

5000

5500

6000

6500

7000

7500

8000

9000

10000

11000

12000

3000

3500

4000

4500

5000

5500

6000

6500

7000

7500

8000

9000

10000

11000

12000

3000

3500

4000

4500

5000

5500

6000

6500

7000

7500

8000

9000

10000

11000

12000

3000

3500

4000

4500

5000

5500

6000

6500

7000

7500

8000

9000

10000

11000

12000

3000

3500

4000

4500

5000

5500

6000

6500

7000

7500

8000

9000

10000

11000

12000

3000

3500

4000

4500

5000

5500

6000

6500

7000

7500

8000

9000

10000

11000

12000

3000

3500

4000

4500

5000

5500

6000

6500

7000

7500

8000

9000

10000

11000

12000

3000

3500

4000

4500

5000

5500

6000

6500

7000

7500

8000

9000

10000

11000

12000

4000

4500

5000

5500

6000

6500

7000

7500

8000

9000

10000

11000

12000

4000

4500

5000

5500

6000

6500

7000

7500

8000

9000

10000

11000

12000

11( 11(5( 12( 12(5

2000

2200

2500

2800

3000

3500

4000

4500

5000

5500

6000

2000

2200

2500

2800

3000

3500

4000

4500

5000

5500

6000

7000

7500

8000

9000

10000

11000

12000

3000

3500

4000

4500

5000

5500

6000

7000

7500

8000

9000

10000

11000

12000

3000

3500

4000

4500

5000

5500

6000

7000

7500

8000

9000

10000

11000

12000

3000

3500

4000

4500

5000

5500

6000

7000

7500

8000

9000

10000

11000

12000

3000

3500

4000

4500

5000

5500

6000

7000

7500

8000

9000

10000

11000

12000

3000

3500

4000

4500

5000

5500

6000

7000

7500

8000

9000

10000

3000

3500

4000

4500

5000

5500

6000

7000

7500

8000

9000

10000

3000

3500

4000

4500

5000

5500

6000

7000

7500

8000

9000

10000

3000

3500

4000

4500

5000

5500

6000

7000

7500

8000

9000

10000

4000

4500

5000

5500

6000

7000

7500

8000

9000

10000

4000

4500

5000

5500

6000

7000

7500

8000

9000

Продолжение

| мм |
| --- |
| Толщина | Длина листового проката при ширине |
| проката | 1000 | 1100 | 1250 | 1400 | 1420 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | 2100 |
| 13( 13(5( 14( 14(5( 15(0( 15(5( 16( 16(5( 17( 17(5( 18( 18(5( 19( 19(5( 20( 20(5( 21( 21(5( 22( 22(5( 23( 23(5( 24( 24(5( 25( 25(5 |

2500

2800

3000

3500

4000

4500

5000

5500

6000

6500

2500

2800

3000

3500

4000

4500

5000

5500

6000

6500

2500

2800

3000

3500

4000

4500

5000

5500

6000

6500

7000

7500

8000

9000

10000

11000

12000

2500

2800

3000

3500

4000

4500

5000

5500

6000

6500

7000

7500

8000

9000

10000

11000

12000

2500

2800

3000

3500

4000

4500

5000

5500

6000

6500

7000

7500

8000

9000

10000

11000

12000

3000

3500

4000

4500

5000

5500

6000

6500

7000

7500

8000

9000

10000

11000

12000

3000

3500

4000

4500

5000

5500

6000

6500

7000

7500

8000

9000

10000

11000

3200

3500

4000

4500

5000

5500

6000

6500

7000

7500

8000

9000

10000

11000

3200

3500

4000

4500

5000

5500

6000

6500

7000

7500

8000

9000

10000

3200

3500

4000

4500

5000

5500

6000

6500

7000

7500

8000

9000

10000

3200

3500

4000

4500

5000

5500

6000

6500

7000

7500

8000

9000

10000

3200

3500

4000

4500

5000

5500

6000

6500

7000

7500

8000

9000

10000

| 26( 27( 28( 29( 30( 31( 32( 34( 36( 38( 40 | - | - |
| --- | --- | --- |

2500

2800

3000

3500

4000

4500

5000

5500

6000

6500

7000

7500

8000

9000

10000

11000

12000

2500

2800

3000

3500

4000

4500

5000

5500

6000

6500

7000

7500

8000

9000

10000

11000

12000

2500

2800

3000

3500

4000

4500

5000

5500

6000

6500

7000

7500

8000

9000

10000

11000

12000

3000

3500

4000

4500

5000

5500

6000

6500

7000

7500

8000

9000

10000

11000

12000

3000

3500

4000

4500

5000

5500

6000

6500

7000

7500

8000

9000

10000

11000

12000

3200

3500

4000

4500

5000

5500

6000

6500

7000

7500

8000

9000

10000

11000

12000

3200

3500

4000

4500

5000

5500

6000

6500

7000

7500

8000

9000

10000

11000

12000

3200

3500

4000

4500

5000

5500

6000

6500

7000

7500

8000

9000

10000

11000

12000

3200

3500

4000

4500

5000

5500

6000

6500

7000

7500

8000

9000

10000

11000

12000

3200

3500

4000

4500

5000

5500

6000

6500

7000

7500

8000

9000

10000

11000

| 12000 |
| --- |
| 42( 45( 48( 50( 52( 55( 58( 60( 62( 65( 68( 70( 72( 75( 78( 80( 82( 85( 87( 90( 92( 95( 100( 105( 110( 115( 120( 125( 130( 135( 140( 145( 150( 155( 160 | - | - |

2500

2800

3000

3500

4000

4500

5000

5500

6000

6500

7000

7500

8000

9000

2500

2800

3000

3500

4000

4500

5000

5500

6000

6500

7000

7500

8000

9000

3000

3500

4000

4500

5000

5500

6000

6500

7000

7500

8000

9000

3000

3500

4000

4500

5000

5500

6000

6500

7000

7500

8000

9000

3000

3500

4000

4500

5000

5500

6000

6500

7000

7500

8000

9000

3500

4000

4500

5000

5500

6000

6500

7000

7500

8000

9000

3500

4000

4500

5000

5500

6000

6500

7000

7500

8000

9000

3500

4000

4500

5000

5500

6000

6500

7000

7500

8000

9000

3500

4000

4500

5000

5500

6000

6500

7000

7500

8000

9000

3500

4000

4500

5000

5500

6000

6500

7000

7500

8000

9000

Продолжение

| мм |
| --- |
| Толщина | Длина листового проката при ширине |
| проката | 2200 | 2300 | 2400 | 2500 | 2600 | 2700 | 2800 | 2900 | 3000 | 3200 | 3400 | 3600 | 3800 |
| 13( 13(5( 14( 14(5( 15(0( 15(5( 16( 16(5( 17( 17(5( 18( 18(5( 19( 19(5( 20( 20(5( 21( 21(5( 22( 22(5( 23( 23(5( 24( 24(5( 25( 25(5 |

3200

3500

4000

4500

5000

5500

6000

6500

7000

7500

8000

9000

10000

3200

3500

4000

4500

5000

5500

6000

6500

7000

7500

8000

9000

10000

3200

3500

4000

4500

5000

5500

6000

6500

7000

7500

8000

9000

10000

3200

3500

4000

4500

5000

5500

6000

6500

7000

7500

8000

9000

10000

3200

3500

4000

4500

5000

5500

6000

6500

7000

7500

8000

9000

10000

3200

3500

4000

4500

5000

5500

6000

6500

7000

7500

8000

9000

10000

3200

3500

4000

4500

5000

5500

6000

6500

7000

7500

8000

9000

10000

-

-

-

-

-

-

26( 27( 28( 29( 30( 31( 32( 34( 36( 38( 40

3200

3500

4000

4500

5000

5500

6000

6500

7000

7500

8000

9000

10000

11000

12000

3200

3500

4000

4500

5000

5500

6000

6500

7000

7500

8000

9000

10000

11000

12000

3200

3500

4000

4500

5000

5500

6000

6500

7000

7500

8000

9000

10000

11000

3200

3500

4000

4500

5000

5500

6000

6500

7000

7500

8000

9000

10000

11000

3200

3500

4000

4500

5000

5500

6000

6500

7000

7500

8000

9000

10000

3200

3500

4000

4500

5000

5500

6000

6500

7000

7500

8000

9000

10000

3200

3500

4000

4500

5000

5500

6000

6500

7000

7500

8000

9000

10000

3200

3500

4000

4500

5000

5500

6000

6500

7000

7500

8000

9000

10000

3000

3500

4000

4500

5000

5500

6000

6500

7000

7500

8000

9000

9500

3200

3500

4000

4500

5000

5500

6000

6500

7000

7500

8000

9000

9500

3400

3500

4000

4500

5000

5500

6000

6500

7000

7500

8000

9000

9500

3600

3500

4000

4500

5000

5500

6000

6500

7000

7500

8000

9000

9500

-

42( 45( 48( 50( 52( 55( 58( 60( 62( 65( 68( 70( 72( 75( 78( 80( 82( 85( 87( 90( 92( 95( 100( 105( 110( 115( 120( 125( 130( 135( 140( 145( 150( 155( 160

3500

4000

4500

5000

5500

6000

6500

7000

7500

8000

9000

3500

4000

4500

5000

5500

6000

6500

7000

7500

8000

9000

3500

4000

4500

5000

5500

6000

6500

7000

7500

8000

9000

3500

4000

4500

5000

5500

6000

6500

7000

7500

8000

9000

3000

3500

4000

4500

5000

5500

6000

6500

7000

7500

8000

9000

3000

3500

4000

4500

5000

5500

6000

6500

7000

7500

8000

9000

3000

3500

4000

4500

5000

5500

6000

6500

7000

7500

8000

9000

3000

3500

4000

4500

5000

5500

6000

6500

7000

7500

8000

9000

3000

3500

4000

4500

5000

5500

6000

6500

7000

7500

8000

9000

3200

3500

4000

4500

5000

5500

6000

6500

7000

7500

8000

9000

3400

3500

4000

4500

5000

5500

6000

6500

7000

7500

8000

8500

3600

3500

4000

4500

5000

5500

6000

6500

7000

7500

8000

3600

3500

4000

4500

5000

5500

6000

6500

7000

Примечание. При поставке листов по форме № 1 допускается наличие не более трех других размеров, выбранных из данной таблицы, в количестве не более 20 % от партии, кровельного и оцинкованного проката не более 10 % от партии.

(Измененная редакция, Изм. № 1).